Tel.:

Fax:

Projekt: F-P_1_maxit_Muster-LVs_AP_Neubau

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

1	AUSSENPUTZ	3

1.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG	4

1.2	AUSSENPUTZ	5

1.3	EINBAUTEILE	7

1.4	OBERPUTZ UND FARBE	9

1.5	RAPPORTARBEITEN	15

Zusammenstellung Gewerk 1 AUSSENPUTZ	16

1	AUSSENPUTZ

VORBEMERKUNGEN

Grundlage für die Ausschreibung sind Produkte der Firma maxit Deutschland GmbH. Die Verarbeitung hat nach den Herstellerrichtlinien bzw. den nachfolgenden Normen und Vorgaben zu erfolgen. Für die Ausführung sind zu beachten: - die Vorschriften der VOB - DIN V 18550 Putz und Putzsysteme - Ausführung - DIN 18350 Putz­ und Stuckarbeiten - die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem: - die Mindestputzdicken - die Lage der Putzbewehrung - die Mindesttemperaturen für Putzarbeiten - die Mindestdruckfestigkeiten der Mörtel DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem: - Nebenleistungen und - besondere Leistungen - Aufmaß und Abrechnung Erhärtungszeiten: Sofern nichts anderes beschrieben, betragen die Mindeststandzeiten (Erhärtungszeiten) für Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke. Putzbewehrung: Die anerkannt wirkungsvollste und sicherste Putzbewehrung stellt eine vollflächige Armierungslage mit Gewebeeinlage auf den erhärteten Unterputz dar. Sockelputze: Auch Zementputze müssen grundsätzlich gegen Berührung mit Erdreich, Verlegesand und Pflaster o.ä. durch geeignete Maßnahmen nach DIN 18195 geschützt werden. Edelputz: Fein abgefilzte oder zugeriebene Fassadenflächen sollten wegen einer möglichen "Haarrissbildung" vermieden werden. Bei Ausführung farbiger Oberputzarbeiten muss dringend darauf geachtet werden, dass starke Sonneneinstrahlung und Windeinfluss auf die frischen Flächen vermieden werden, da sonst Farbunterschiede entstehen können. Farbe: Bei Ausführung farbiger, mineralischer Oberputze wird ein einmaliger Ausgleichsanstrich mit Egalisationsfarbe dringend empfohlen. Siehe Merkblatt "Egalisationsanstriche auf Edelputzen 11/95". Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechter Ausführung der in den Positionen beschriebenen und benötigten Materialien. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Die Gebäudehöhe beträgt .............. m über Oberkante Gelände.

1.1	UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

1.1.10	Untergrundprüfung

|  | Vor der Verarbeitung des maxit Putzsystems ist der Untergrund auf Maßtoleranzen zu überprüfen und ggf. bei Verschmutzung durch Staub und lose Teile zu reinigen. UV-geschädigte Flächen mit einem Stahlbesen zu entfernen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1 UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	AUSSENPUTZ

1.2.10	Armierungslage

|  | mit mineralischem Armierungsmörtel, in einer Gesamtdicke von mind. 6 mm auftragen. In den Armierungsmörtel das Armierungsgewebe faltenfrei im äußeren Drittel einlegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm überlappen. Das Armierungsgewebe ist vollflächig zu überdecken. Eine Mindeststandzeit der Armierungslage von 7 Tagen ist einzuhalten. Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8x8 mm maxit multi 285 / 290E / 291 E speedy / 292 / 293E clean |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.20	Leibung Armierungslage

|  | Leibungsausbildung der Armierungslage; einschließlich sämtlicher benötigter Materialien (Armierungsmörtel + Gewebe) bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: .......................... mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.2.30	Filzputz als Sockelputz

|  | auf vorbereiteter Armierungslage. Nach Austrocknung der Armierungslage die gesamte Sockelfläche mit Sockelfilzputz überziehen und abfilzen. Produkt: maxit multi 280 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.40	Zementgebundene flexible Dichtungsschlämme

|  | in erdberührten Flächen liefern und anbringen. Für mineralische Untergründe. Untergrund benetzen. Zweimaliger Auftrag im Schlämmverfahren nach Herstellerrichtlinien, Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm. Die Dichtungsschlämme ist bis ca. 5 cm über Geländeniveau aufzutragen. Produkt: maxit AD-1K-Außendicht |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.50	Noppenbahn und druckverteilende Folie als Schutz-/Dränschicht

|  | Vlieskaschierte Drän-/Schutzmatte aus Polystyrol-Regenerat fachgerecht aufbringen und ggfs. mit filterstabiler Ringdrainage verbinden. MONTAPANEEL DM eignet sich auch als Drainage auf Kunststoff-Bitumen-Spachtelmassen für den Lastfall nichtstauendes Sickerwasser sowie gleichzeitig als Schutzschicht für die Lastfälle Bodenfeuchte und drückendes Wasser. Geprüft nach DIN 4095. Produkt: Deitermann MONTAPANEEL DM |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2 AUSSENPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	EINBAUTEILE

1.3.10	Gewebeeckwinkel

|  | liefern und einbauen. Mineralischen Armierungsmörtel entsprechend der Gewebebreite vollflächig aufziehen. Gewebeeckwinkel mit Kunststoffeckprofil lot- und fluchtgerecht in den Armierungsmörtel einarbeiten. Produkte: maxit Gewebeeckwinkel maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.20	Gewebeeckpfeile

|  | an allen Ecken von Gebäudeöffnungen diagonal anbringen. maxit Gewebeeckpfeile: Größe 330 x 500 mm, MW 8 x 8 mm,. Produkte: maxit Gewebeeckpfeile maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.30	Anputzleisten

|  | liefern und einbauen. Auf angrenzende Bauteile wie z.B. Türen, Fenster, etc. selbstklebende U-Profil-Anputzleisten lot- und fluchtrecht anbringen. Die Schichtstärke der Armierungslage ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem U-Profil abschließt. Anwendungsbereich: Für Baukörperanschlüsse bis max. 2,50m Einzellänge. Produkt: maxit Anputzleiste |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.40	Abschlussprofil mit Tropfkante

|  | Kunststoffprofil mit integriertem Armierungsgewebe und Tropfkante liefern und lot- und fluchtgerecht einbauen. Produkt: maxit Abschlussprofil mit Tropfkante |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.50	Blechanschlussprofil

|  | liefern und einbauen. Das PVC-Profil wird auf Blechanschlüsse (z.B. Dachrandabschluss) aufgesteckt, und in Armierungsmörtel Wärmedämmplatten eingespachtelt. Es ergibt eine bewegliche und wasserdichte Verbindung zwischen Putz und Blech. Die Profilstöße sind mit speziellen Steckverbindern miteinander zu verbinden. Produkte: maxit Blechanschlussprofil maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.3 EINBAUTEILE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.4	OBERPUTZ UND FARBE

***Bedarfsposition***

1.4.10	Edelputz-Haftgrundierung

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Haftgrundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Grundpos. 60.0***

1.4.20	Siliconharzputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit silco top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher organisch gebundener Edelputz mit hochwertigem Siliconharz. Ausführung mit Kratzputzstruktur (Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit silco top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Alternativpos. 60.1 ***

1.4.30	Silikatputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit sil top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher silikatgebundener Edelputz. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit sil top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	Nur E.-Preis

1.4.40	System-Ausgleichsanstrich mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | Aufbringen eines einmaligen systemzugehörigen Anstriches auf Edelputze mit top-dry-Effekt. maxit Siliconharzfarbe top ist eine lösemittelfreie und besonders umweltfreundliche Fassadenfarbe mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen und innen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Alternativpos. 60.2 ***

1.4.50	Vergüteter mineralischer Oberputz weiß

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 / 3 / 4 mm). Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit ip color plus, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	Nur E.-Preis

***Alternativpos. 60.2 ***

1.4.60	Farbanstrichsystem mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich auf Edelputze mit top-dry-Effekt oder auf ungestrichenen mineralischen Edelputz. maxit Siliconharzfarbe top ist eine lösemittelfreie und besonders umweltfreundliche Fassadenfarbe mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen und innen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top |
| --- | --- |

m²	..............................	Nur E.-Preis

1.4.70	Zulage Putz hell eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.80	Zulage Putz mittel eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.4.90	Zulage Putz kräftig eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.100	Leibungen Oberputz

|  | Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.4.110	Farbanstrichsystem auf Filzputz im Sockelbereich

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich im Sockelbereich. Mindeststandzeit Filzputz je nach Witterung beachten. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.120	Zulage Farbe hell eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.130	Zulage Farbe mittel eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.4.140	Zulage Farbe kräftig eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.150	Leibungen Anstrich

|  | Liefern und Auftragen eines Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm Farbanstrich: _ einfach _ zweifach |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.4 OBERPUTZ UND FARBE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.5	RAPPORTARBEITEN

1.5.10	Facharbeiter Mittellohn

|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |
| --- | --- |

Std	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.5 RAPPORTARBEITEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 AUSSENPUTZ

| Titel 1.1 | UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2 | AUSSENPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.3 | EINBAUTEILE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.4 | OBERPUTZ UND FARBE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.5 | RAPPORTARBEITEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

# Text boxes

August 2008

AP auf Polystyrol-Schalungssteinen

August 2008