Tel.:

Fax:

Projekt: W-P_1_maxit_Muster-LVs_IP_Neubau

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

1	LEHMINNENPUTZ	3

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG	3

1.2	PUTZPROFILE	4

1.3	PUTZTRÄGER	6

1.4	PUTZBEWEHRUNG	7

1.5	LEHMPUTZ AUF WANDHEIZUNG	8

1.6	LEHMPUTZ AUF WÄNDE	10

1.7	BESCHICHTUNGEN AUF LEHMPUTZ	13

1.8	RAPPORTARBEITEN	15

Zusammenstellung Gewerk 1 LEHMINNENPUTZ	16

1	LEHMINNENPUTZ

Vorbemerkungen

Grundlage für die Ausschreibung sind Produkte der Firma maxit Deutschland GmbH. Die Verarbeitung hat nach den Herstellerrichtlinien bzw. den nachfolgenden Normen und Vorgaben zu erfolgen. Für die Ausführung sind zu beachten: - die Vorschriften der VOB - DIN V 18550 Putz und Putzsysteme - Ausführung - DIN 18350 Putz und Stuckarbeiten - die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechter Ausführung der in den Positionen beschriebenen und benötigten Materialien. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen.

Prüfung des Putzgrundes

Die Prüfung des Putzgrundes hat gemäß VOB, Teil C, DIN 18350 im Zuge der Wahrnehmung der Püfungs- und Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG

1.1.10	Putzhaftbrücke mineralisch

|  | Aufbringen einer Putzhaftbrücke, z.B. an glatten, nicht saugenden Betonflächen vor dem Auftragen von Lehmputzen. Verarbeitung nach Vorschrift des Herstellers. Fabrikat: maxit multi 280 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1 PUTZGRUNDVORBEREITUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	PUTZPROFILE

1.2.10	Drahteckwinkel

|  | Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von Drahteckwinkeln an Kanten, Laibungen etc., auf Putzstärke versetzt. Material: Edelstahl Putzstärke: ____________________ Profil: ____________________ |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.20	Kantenrichtwinkel

|  | Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von Kantenrichtwinkeln an Kanten, Laibungen etc., auf Putzstärke versetzt. Material: Edelstahl Putzstärke: ____________________ Profil: ____________________ |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.30	Putzabschlussprofile

|  | Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von Putzan-/abschlussschienen, auf Putzstärke versetzt. Material: Edelstahl Putzstärke: ____________________ Profil: ____________________ |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.40	Dehnfugenprofile

|  | Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von Dehnfugenschienen über Rohbaudehnfugen und nach Angabe, auf Putzstärke versetzt. Material: Edelstahl Putzstärke: ____________________ Profil: ____________________ |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.50	Schnellputzprofile

|  | Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von Schnellputzprofilen auf Putzstärke versetzt. Material: Edelstahl Putzstärke: ____________________ Profil: ____________________ |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.60	Abgerundete Putzkanten

|  | herstellen. Der Radius ist nach Angabe der Bauleitung auszuführen. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2 PUTZPROFILE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	PUTZTRÄGER

1.3.10	Putzträger teilflächig

|  | Liefern u. Anbringen von Putzträger, als Einzelflächen, über stumpfen Mauerstößen, Deckenabmauerungen, Rollladenkästen und sonstigen Rohbaumaterialwechseln. Mit Überlappung im Stoßbereich / auf benachbarte Bauteile von mind. 200 mm bzw. nach Herstellervorschrift fach- und sachgerecht anbringen. Streifenbreite: __________ cm Produkte: __ Rabitzgewebe __ Schilf-Rabitz-Putzträgermatten ca. 70-stengelig, __ Holzwolle- Leichtbauplatte |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.20	Putzträger vollflächig

|  | Liefern u. Anbringen von Putzträger, vollflächig, z.B. bei nicht tragfähigem Untergrund. Mit Überlappung im Stoßbereich / auf benachbarte Bauteile von mind. 200 mm bzw. nach Herstellervorschrift fach- und sachgerecht anbringen. Produkte: __ Rabitzgewebe __ Schilf-Rabitz-Putzträgermatten ca. 70-stengelig, __ Holzwolle- Leichtbauplatte __ Schilfrohrdämmplatten, d=20 mm __ Schilfrohrdämmplatten, d=30 mm __ Schilfrohrdämmplatten, d=50 mm __ Schilfrohrdämmplatten, d=80 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.3 PUTZTRÄGER | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.4	PUTZBEWEHRUNG

1.4.10	Armierungsgewebe

|  | aus hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe über Rohbaumaterialwechseln, labilen Putzgrund u.ä. in das obere Putzdrittel faltenfrei einbetten Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 x 8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.4 PUTZBEWEHRUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.5	LEHMPUTZ AUF WANDHEIZUNG

|  | Zwischenlagerung und Abfuhr in Schuttmulde mit ............. m³ Inhalt inkl. Gebühren. |
| --- | --- |

1.5.10	Lehmputz 1. Lage

|  | 1. Lage, als Lehmputz, an Wänden im Innenbereich, auf MASSIVWÄNDEN mit WANDHEIZUNG, bis Oberkante Heizungsrohr (max 20 mm dick), lot- und fluchtgerecht verzogen. Anschließend Aufheizprogramm gemäß Vorgabe. Putzdicke:________mm Produkt: maxit ip 333 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.20	Lehmputz 2. Lage

|  | 2. Lage Lehmputz auf Wänden im Innenbereich, auf Wandheizung. Auftrag auf die trockene 1.Lage, Einbau von Gewebe in die 2.Lage, Auftragsstärke ca. 10mm Putzdicke:________mm Produkt: maxit ip 333 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.30	Gewebearmierung

|  | Liefern und vollflächiges Einlegen von Gewebe in 2. Lage Lehmputz, in die obere Putzstärkenhälfte bzw. ins obere Putzdrittel eingebettet. Überlappung im Stoßbereich mind. 10 cm, auf benachbarte Bauteile mind. 20 cm. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.40	Leibungen Lehmputz

|  | Liefern und Auftragen von Lehmputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.5 LEHMPUTZ AUF WANDHEIZUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.6	LEHMPUTZ AUF WÄNDE

1.6.10	Ausgleichsputz

|  | Aufbringen eines Ausgleichputzes bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Gesamtputzdicken von mehr als 20 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Unterputzes 1 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Ausgleichsputzdicke : _______mm Produkte: __ maxit ip 333 __ maxit ip 334 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.20	Lehmputz als Wandputz

|  | Lehmputz als Wandputz im Innenbereich auf Massivwänden(Kalksandstein, Poroton, Porenbeton Fachwerkfeld, etc.). Einlagig mit dünnem Lehmvorspritz, ca. 10 mm dick, lot- und fluchtgerecht verzogen. Bei der einlagigen Verarbeitung von Lehmputzen können sich im Zuge der Austrocknung Risse bilden. Eine evtl. Nachbearbeitung ist einzukalkulieren Standzeit des Unterputzes pro mm ca 1 Tag, bis zur vollständigen Trocknung, bevor der Oberputz oder weiter Beschichtung aufgetragen wird. Putzdicke:________mm Produkte: __ maxit ip 333 __ maxit ip 334 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.30	Lehmputz auf Platten

|  | Lehmputz auf Platten ( HWL-Platten, Holzweichfaserplatten, Lehmbauplatten) im Innenbereich zweilagiger Auftrag mit Gewebeeinlage, pro Lage ca 10mm dick, zwischen den einzelnen lagen Austrocknungszeit einhalten lot- und fluchtgerecht verzogen. Putzdicke:________mm Produkte: __ maxit ip 333 __ maxit ip 334 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.40	Lehmputz auf Schilfmatten

|  | Lehmputz auf Schilfmatten und Natursteinwänden zweilagiger Auftrag, Austrocknungszeiten zwischen den einzelnen Lagen beachten lot- und fluchtgerecht verzogen und fertig strukturiert. Putzdicke:________mm Produkte: __ maxit ip 333 __ maxit ip 334 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.50	Leibungen Lehmputz

|  | Liefern und Auftragen von Lehmputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.6.60	Zulage Mehrstärken

|  | zu Position .......................... für Mehrputz pro 5 mm Dicke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.70	Schließen von Schlitzen

|  | Zuschlag zum Innenputz der Pos._____ , für das nachträgliche schließen von Schlitzen und Fugen in fertigen Wandflächen und entsprechend der vorhandenen Oberflächenstruktur verputzen. Schlitzbreite __________mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.6.80	Trennschnitt

|  | Erstellung eines Trennschnittes, am Übergang zu Holzdecken, Kamin, Holzbalken, o.ä. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.6.90	Faserzugabe

|  | Zuschlag für die Zugabe von Fasern, die homogen mit dem Putz vermischt werden müssen. Faserart:_____________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.6 LEHMPUTZ AUF WÄNDE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.7	BESCHICHTUNGEN AUF LEHMPUTZ

1.7.10	Lehm- Fixativ

|  | liefern und aufbringen eines Lehm- Fixatives nach Herstellerangaben Produkt: maxit prim 3010 Lehm- Fixativ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.20	Lehmspachtel

|  | liefern und aufbringen nach Herstellerangaben. Nachbehandlung der Lehmspachtel mit Lehm-Fixativ maxit prim 3010. Produkt: maxit ip 335 Farbe: __ natur __ weiß __ rot |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.30	Silikat Innenfarbe

|  | liefern und streichen ( zweimalig) der vorbereiteten Lehmputzflächen mit einer Innenfarbe auf Silikatbasis. Produkt: maxit Silikatfarbe I |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.40	Kalk- Kaseinfarbe

|  | liefern und aufbringen nach Angaben des Herstellers. verwendetes Produkt: _______________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.50	Leibungen Anstrich

|  | Liefern und Auftragen eines Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm Farbanstrich: _ einfach _ zweifach |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.7 BESCHICHTUNGEN AUF LEHMPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.8	RAPPORTARBEITEN

1.8.10	Facharbeiter Mittellohn

|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |
| --- | --- |

Std	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.8 RAPPORTARBEITEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 LEHMINNENPUTZ

| Titel 1.1 | PUTZGRUNDVORBEREITUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2 | PUTZPROFILE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.3 | PUTZTRÄGER | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.4 | PUTZBEWEHRUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.5 | LEHMPUTZ AUF WANDHEIZUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.6 | LEHMPUTZ AUF WÄNDE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.7 | BESCHICHTUNGEN AUF LEHMPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.8 | RAPPORTARBEITEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

# Text boxes

Lehmputz auf Wandheizung

August 2008