Tel.:

Fax:

Projekt: W-P_2_maxit_Muster-LVs_IP_Altbau

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

1	INNENPUTZ	3

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG	4

1.2	PUTZPROFILE	7

1.3	PUTZTRÄGER / PUTZBEWEHRUNG	8

1.4	GIPS-INNENPUTZ	10

1.5	KALKZEMENT-INNENPUTZ	13

1.6	OBERPUTZ UND FARBE INNEN	16

1.7	RAPPORTARBEITEN	23

Zusammenstellung Gewerk 1 INNENPUTZ	24

1	INNENPUTZ

VORBEMERKUNGEN

Grundlage für die Ausschreibung sind Produkte der Firma maxit Deutschland GmbH. Die Verarbeitung hat nach den Herstellerrichtlinien bzw. den nachfolgenden Normen und Vorgaben zu erfolgen. Für die Ausführung sind zu beachten: - die Vorschriften der VOB - DIN V 18550 Putz und Putzsysteme - Ausführung - DIN 18350 Putz und Stuckarbeiten - die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem: - die Mindestputzdicken - die Lage der Putzbewehrung - die Mindesttemperaturen für Putzarbeiten - die Mindestdruckfestigkeiten der Mörtel DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem: - Nebenleistungen und - besondere Leistungen - Aufmaß und Abrechnung Erhärtungszeiten: Sofern nichts anderes beschrieben, betragen die Mindeststandzeiten (Erhärtungszeiten) für Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke. Putzbewehrung: Die anerkannt wirkungsvollste und sicherste Putzbewehrung stellt eine vollflächige Armierungslage mit Gewebeeinlage auf den erhärteten Unterputz dar. Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechter Ausführung der in den Positionen beschriebenen und benötigten Materialien. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Die Gebäudehöhe beträgt .............. m über Oberkante Gelände.

Prüfung des Putzgrundes

Die Prüfung des Putzgrundes hat gemäß VOB, Teil C, DIN 18350 im Zuge der Wahrnehmung der Prüfungs- und Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG

1.1.10	Abwaschen und Reinigen

|  | vorhandener, wasserlöslicher Anstrichen und Verschmutzungen an Decken und Wänden Geschosshöhe bis ........... m |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.20	Entfernen von vorh. Tapeten

|  | Geschosshöhe bis ........ m |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.30	Abschlagen von Wandfliesen

|  | einschließlich Mörtelbett oder Kleberreste |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.40	Entfernen von Altputz

|  | mechanisch mit leichtem Gerät vollständig bis zum Putzgrund und Freilegen mürber Mörtelfugen bis ca. 20 mm Tiefe Mittlere Putzdicke .......... mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.50	Trockenreinigung durch Abkehren

|  | von Altmauerwerk mit Stahlbesen. Staub mit Druckluft oder durch Absaugen entfernen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.60	Trockenreinigung durch Sandstrahlen

|  | von Altmauerwerk mit Sandstrahlgerät unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.70	Nassreinigung

|  | von freigelegtem Altmauerwerk mit Hochdruckreiniger. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.80	Schuttbeseitigung

|  | Zwischenlagerung und Abfuhr in Schuttmulde mit ............. m³ Inhalt inkl. Gebühren. |
| --- | --- |

m³	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.1.90	Tiefgrund

|  | auf tragfähigem, porösem, saugendem, leicht sandendem Untergrund unverdünnt maxit Tiefgrund auftragen und Oberfläche verfestigen. Produkt: maxit prim 1070 Tiefgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.100	Schließen von Fehlstellen und Hohllagen (Gips)

|  | Produkte: maxit ip 27 Haftputzgips maxit ip 250 Flächenspachtelgips |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.1.110	Gipshaftbrücke (Haftgrund)

|  | für gipshaltige Putze auf Beton, extrudiertem Polystyrol (Styrodur u.ä.), satt gerollt oder gestrichen Produkt: maxit prim 2010 Gips-Haftgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.120	Gipshaftbrücke (Haftsperrgrund)

|  | für gipshaltige Putze und mineralische Oberputze auf Gipskartonplatten u.ä. satt gerollt oder gestrichen. Produkt: maxit prim 1010 Haftsperrgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.130	Gips-Aufbrennsperre

|  | für gipshaltige Putze auf stark und unterschiedlich saugendem Mauerwerk Produkt: maxit prim 2000 Gips Aufbrennsperre |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.140	Bestich zur Herstellung der Luftdichtheit

|  | bei Mauerwerkswänden vor den Installationsarbeiten. In später nicht mehr zugänglichen Bereichen einlagiger Putzauftrag. Oberfläche ohne Anforderung Produkt: maxit ip 18 E, maxit ip 18 E SLK |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1 PUTZGRUNDVORBEREITUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	PUTZPROFILE

1.2.10	Eckprofile

|  | aus verzinktem Stahlblech auf Putzdicke lot- und/oder fluchtrecht versetzt Produkt: z.B. Protektor Nr. 1007 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.20	Abschlussprofile

|  | aus verzinktem Stahlblech auf Putzdicke lot- und fluchtrecht versetzt Produkt: z.B. Protektor Nr. 1212 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.30	Dehnfugenprofile

|  | aus verzinktem Stahlblech über Rohbaudehnfugen lot und fluchtrecht nach Angabe versetzt. Produkt: z.B. Protektor Nr. 7581 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.2.40	Putzleisten

|  | aus verzinktem Stahlblech für Wandflächen mit erhöhten Anforderungen an die Ebenheiten lot-, flucht- und winkelrecht auf Putzdicke versetzt. Produkt: z.B. Protektor Nr. 1105 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2 PUTZPROFILE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	PUTZTRÄGER / PUTZBEWEHRUNG

1.3.10	Putzträger vollflächig

|  | mit Korrosionsschutz über ........................................ nach Herstellervorschrift anbringen. Produkte: z.B. Armanet / Stucanet / Distanet o.gl. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.20	Putzträger wie vor in Edelstahl

|  | aus rostfreiem Edelstahl nach Herstellervorschrift anbringen. Produkte: z.B. Armanet / Distanet o.gl. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.30	Putzträger teilflächig

|  | mit Korrosionsschutz über ................................... in Streifen von ca. .......... cm Breite nach Herstellervorschrift anbringen Produkte: z.B. Armanet / Stucanet / Distanet o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.40	Armierungsgewebe

|  | aus hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe über Rohbau-Materialwechsel im Putzgrund, labilen Putzgrund u.ä. in obere Putzhälfte faltenfrei einbetten. Die Überlappung von Putzbewehrungen muss mindestens 100 mm betragen, auf benachbarte Bauteile 200 mm. Produkt: maxit Armierungsgewebe MW 8x8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.50	Zulage Leibungen

|  | zu Position .............................. Leibungstiefe: .............. cm |
| --- | --- |

m	..............................	..............................

1.3.60	luftdichter Anschluß von luftdichten Bahnen

|  | herstellen. Bei Anschlüssen an zu verputzende Massivbauteile sind die bauseits verlegten luftdichten Bahnen mit einem geeigneten Putzträger zu überspannen und einzuputzen, um einen luftdichten Anschluß zu erreichen. Putzträger in Streifen von ca. 25cm Breite mechanisch am Mauerwerk befestigen, sodass die luftdichte Bahn ca. 5-10cm überputzt werden kann. Produkte: Putzträger wie z.B. Rippenstreckmetall, Armanet oder gleichwertig |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.3 PUTZTRÄGER / PUTZBEWEHRUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.4	GIPS-INNENPUTZ

1.4.10	Deckenputz Q2

|  | Mörtelgruppe B1/B3/B4/B6 nach EN 13279-1 (MG PIVa) auf Decken aus Beton fluchtrecht hergestellt Putzdicke i.M. 10 mm Qualitätsstufe: Q 2 __ abgezogene Putzfläche, __ geglättet __ gefilzt Geschosshöhe bis ................ m Produkte: - Glättputze __ maxit ip 22 (B1) Gips-Maschinenputz __ maxit ip 22E (B4) Gips-Maschinen-Leichtputz __ maxit ip 23E (B6) Gips-Kalk-Maschinen-Leichtputz __ maxit ip 222 (B4) Varioputz - Filzputze __ maxit ip 23 (B3) Gips-Kalk-Maschinenputz __ maxit ip 23F (B3) Kalk-Gips-Maschinenputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.20	Zulage Deckenputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt __ geglättet |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.30	Beiputzen von Leitungsschlitzen

|  | Breite bis ........... cm Produkt: maxit ip 27 Haftputzgips |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.4.40	Wandputz als Unterputz Q2

|  | Mörtelgruppe B1/B3/B4/B6 nach EN 13279-1 (MG PIVa) auf Wänden aus .............................................. fluchtrecht hergestellt Putzdicke i.M. 10 mm Qualitätsstufe: Q 2 __ abgezogene Putzfläche, __ geglättet __ gefilzt Geschosshöhe bis ................ m Produkte: - Glättputze __ maxit ip 22 (B1) Gips-Maschinenputz __ maxit ip 22E (B4) Gips-Maschinen-Leichtputz __ maxit ip 23E (B6) Gips-Kalk-Maschinen-Leichtputz __ maxit ip 222 (B4) Varioputz - Filzputze __ maxit ip 23 (B3) Gips-Kalk-Maschinenputz __ maxit ip 23F (B3) Kalk-Gips-Maschinenputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.50	Zulage Wandputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt __ geglättet |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.60	Leibungen Wandputz

|  | Liefern und Auftragen von Wandputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.4.70	Zulage für Mehrstärken

|  | zu vorigen Position für Mehrputz pro 5 mm Dicke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.80	Putzschnitt

|  | als Trennschnitt zum vollständigen Trennen unterschiedlicher Putzflächen z.B. an Decken-Wand-Anschlüssen, Baukörperanschlüssen, u.ä. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.4 GIPS-INNENPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.5	KALKZEMENT-INNENPUTZ

1.5.10	Haftbrücke (Decke)

|  | für Kalk-, Kalkzement- und Zementputze auf Betondecken inkl. Teilbereichen aus eingelegten Hartschaumplatten, Oberfläche mit Zahntraufel aufkämmen. Produkt: maxit multi 280 Haftbrücke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.20	Deckenputz als Unterputz Q2

|  | mit einlagigem Kalk- Zementputz CS II (MG P II) auf vorbereitete Decken (maxit multi 280) aus Beton Auftragsstärke nach DIN V 18550, fluchtrecht hergestellt als Unterputz, beschichtungsbereit abgezogene Putzfläche Qualitätsstufe: Q 2 Geschosshöhe bis ................ m Produkte: __ maxit ip 18 Kalk-Zementputz __ maxit ip 18E Kalk-Zement-Leichtputz (EPS) __ maxit ip 18E SLK Kalk-Zement-Leichtputz (EPS) __ maxit ip 18 ML Kalk-Zement-Leichtputz (Perlite) |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.30	Zulage Deckenputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt, z.B. mit maxit ip ariba Abrieb-/ Filzputz __ geglättet, z.B. mit maxit ip 100 Kalk-Zement-Putzglätte __ maxit ip 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.40	Beiputzen von Leitungsschlitzen

|  | Breite bis ........... cm Produkt: maxit ip 18 E SLK Kalkzement-Leichtputz |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.5.50	Haftbrücke (Wand)

|  | für Kalk-, Kalkzement- und Zementputze auf Betonwände inkl. Teilbereichen aus eingelegten Hartschaumplatten, Oberfläche mit Zahntraufel aufkämmen. Produkt: maxit multi 280 Haftbrücke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.60	Wandputz als Unterputz Q2

|  | mit einlagigem Kalk- Zementputz CS II (MG P II) auf vorbereitete Wänden aus ____________________ Auftragsstärke nach DIN V 18550, fluchtrecht hergestellt als Unterputz, beschichtungsbereit abgezogene Putzfläche Qualitätsstufe: Q 2 Geschosshöhe bis ................ m Produkte: __ maxit ip 18 Kalk-Zementputz __ maxit ip 18E Kalk-Zement-Leichtputz (EPS) __ maxit ip 18E SLK Kalk-Zement-Leichtputz (EPS) __ maxit ip 18 ML Kalk-Zement-Leichtputz (Perlite) |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.70	Zulage Wandputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt, z.B. mit maxit ip ariba Abrieb-/ Filzputz __ geglättet, z.B. mit maxit ip 100 Kalk-Zement-Putzglätte oder maxit ip 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.80	Leibungen Wandputz

|  | Liefern und Auftragen von Wandputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.5.90	Zulage Mehrstärken

|  | zu Position .................. für Mehrputz pro 5 mm Dicke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.100	Putzschnitt

|  | als Trennschnitt zum vollständigen Trennen unterschiedlicher Putzflächen z.B. an Decken-Wand-Anschlüssen, Baukörperanschlüssen, u.ä. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.5 KALKZEMENT-INNENPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.6	OBERPUTZ UND FARBE INNEN

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

***Bedarfsposition***

1.6.10	Edelputz-Haftgrundierung

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Haftgrundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.6.20	Haftsperrgrund

|  | Quarzsandgefülltes, lösemittelfreies Isoliermittel für innen und außen zur Vorbehandlung von kritischen Untergründen, die zum Verfärben bzw. Durchschlagen in Beschichtungen führen können. Haftsperrgrund liefern und nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1010 Haftsperrgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

EDELPUTZ

1.6.30	maxit airfresh Spritzputz mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt

|  | maxit airfresh - Oberputz auf Gipsbasis mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen. Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 oder 3 mm. Ausführung als maschinell aufgebrachter Spritzputz. Erforderliche Untergrundvorbehandlung in separater Position. Hinweis: Auf allen gips-, kalk- und zementgebundenen Untergründen ist ein Voranstrich mit maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund erforderlich. Unterschiedlich saugende Untergründe, geglättete Putzflächen, Gipskartonplatten und Gipsdielenwände sind mit maxit prim 1010 Haftsperrgrund vorzustreichen. Hinweis: Damit die photokatalytische Wirkungsweise des maxit airfresh erhalten bleibt, darf nur der systemzugehörige Farbanstrich maxit airfresh F Innenfarbe aufgetragen werden. Strukturart: Spritzputzstruktur Korngröße: ___________mm Produkt: maxit airfresh K |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.40	maxit airfresh - Edelputz mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt (K)

|  | maxit airfresh - Oberputz auf Gipsbasis mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen. Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 oder 3 mm. Mineralischen Edelputz anmischen, auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und richtungsfrei strukturieren. Zusammenhängende Flächen zügig und ansatzfrei bearbeiten. Erforderliche Untergrundvorbehandlung in separater Position. Hinweis: Auf allen gips-, kalk- und zementgebundenen Untergründen ist ein Voranstrich mit maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund erforderlich. Unterschiedlich saugende Untergründe, geglättete Putzflächen, Gipskartonplatten und Gipsdielenwände sind mit maxit prim 1010 Haftsperrgrund vorzustreichen. Hinweis: Damit die photokatalytische Wirkungsweise des maxit airfresh erhalten bleibt, darf nur der systemzugehörige Farbanstrich maxit airfresh F Innenfarbe aufgetragen werden. Strukturart: Kratzputzstruktur. Korngröße: ___________mm Produkt: maxit airfresh K |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.50	Kalkputz innen Kratzputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Kalkputzes in Korngrößen von 1,5 / 2 / 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Kratzputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit kip K, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.60	Mineralischer Oberputz Kratzputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, mineralischen Oberputzes in Korngrößen von 1 / 2 / 3 / 4 mm auf den vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Kratzputzstruktur Korngröße: ___________mm Produkt: maxit ip color 44 K weiß maxit ip color plus K weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.70	Filzputz

|  | für Überzug von Grundputzen in Kornstärke. Sauber abfilzen als anstrichbereiter Filzputz. Körnung 1,2 mm. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: Filzputz maxit ip ariba |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.80	Edel-Modellierputz fein

|  | für freie Strukturen und zum Verwaschen auf vorbereiteten Grundputz. Körnung 0,6 mm. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: maxit ip fino |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.90	Zulage Putz hell eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.100	Zulage Putz mittel eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.110	Zulage Putz kräftig eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.120	Leibungen Oberputz

|  | Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.6.130	Zulage Deckenuntersichten innen

|  | Zulageposition für das Anbringen von Oberputz auf Deckenuntersichten innen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

WANDFARBE

1.6.140	Anstrich mit maxit airfresh Farbe

|  | maxit airfresh F Innenfarbe mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen. Evt. erforderliche Untergrundvorbehandlung bei kritischen Untergründen in separater Position. Hinweis: Auf allen tragfähigen Untergründen im Innenbereich, wie z.B. Edelputzflächen, geglättete Putzflächen, Tapeten, ... . Farbtöne nach maxit Farbkollektion. airfresh Farbton: _______________ Produkt: maxit airfresh F Innenfarbe |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.150	Anstrich Dispersionsfarbe innen weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen. Hochwertige Dispersions-Innenfarbe nach EN 13300 mit Nassabriebbeständigkeit (Klasse 2) gemäß EN ISO 11998. Produkt: maxit Dispersionsfarbe I für innen, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.160	Zulage Farbe hell eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m2	..............................	..............................

1.6.170	Zulage Farbe mittel eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.180	Zulage Farbe kräftig eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.190	Leibungen Anstrich

|  | Liefern und Auftragen eines Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm Farbanstrich: _ einfach _ zweifach |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.6 OBERPUTZ UND FARBE INNEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.7	RAPPORTARBEITEN

1.7.10	Facharbeiter Mittellohn

|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |
| --- | --- |

Std	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.7 RAPPORTARBEITEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 INNENPUTZ

| Titel 1.1 | PUTZGRUNDVORBEREITUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2 | PUTZPROFILE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.3 | PUTZTRÄGER / PUTZBEWEHRUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.4 | GIPS-INNENPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.5 | KALKZEMENT-INNENPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.6 | OBERPUTZ UND FARBE INNEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.7 | RAPPORTARBEITEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

# Text boxes

renoline Gipsputz

August 2008