Tel.:

Fax:

Projekt: W-P_2_maxit_Muster-LVs_IP_Altbau

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

1	INNENPUTZ	3

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG	4

1.2	PUTZPROFILE	6

1.3	DÜNNLAGENPUTZ	8

1.4	FARBE INNEN	10

1.5	RAPPORTARBEITEN	13

Zusammenstellung Gewerk 1 INNENPUTZ	14

1	INNENPUTZ

VORBEMERKUNGEN

Grundlage für die Ausschreibung sind Produkte der Firma maxit Deutschland GmbH. Die Verarbeitung hat nach den Herstellerrichtlinien bzw. den nachfolgenden Normen und Vorgaben zu erfolgen. Für die Ausführung sind zu beachten: - die Vorschriften der VOB - DIN V 18550 Putz und Putzsysteme - Ausführung - DIN 18350 Putz und Stuckarbeiten - die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem: - die Mindestputzdicken - die Lage der Putzbewehrung - die Mindesttemperaturen für Putzarbeiten - die Mindestdruckfestigkeiten der Mörtel DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem: - Nebenleistungen und - besondere Leistungen - Aufmaß und Abrechnung Erhärtungszeiten: Sofern nichts anderes beschrieben, betragen die Mindeststandzeiten (Erhärtungszeiten) für Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke. Putzbewehrung: Die anerkannt wirkungsvollste und sicherste Putzbewehrung stellt eine vollflächige Armierungslage mit Gewebeeinlage auf den erhärteten Unterputz dar. Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechter Ausführung der in den Positionen beschriebenen und benötigten Materialien. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Die Gebäudehöhe beträgt .............. m über Oberkante Gelände.

PRÜFUNG PUTZGRUND

Die Prüfung des Putzgrundes hat gemäß VOB, Teil C, DIN 18350 im Zuge der Wahrnehmung der Prüfungs- und Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG

1.1.10	Abwaschen und Reinigen

|  | vorhandener, wasserlöslicher Anstrichen und Verschmutzungen an Decken und Wänden Geschosshöhe bis ........... m |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.20	Trockenreinigung durch Abkehren

|  | mit Stahlbesen. Staub mit Druckluft oder durch Absaugen entfernen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.30	Nassreinigung

|  | mit Hochdruckreiniger. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.40	Schuttbeseitigung

|  | Zwischenlagerung und Abfuhr in Schuttmulde mit ............. m³ Inhalt inkl. Gebühren. |
| --- | --- |

m³	..............................	..............................

1.1.50	Deckenstöße von Fertigteilen (Gips)

|  | bei Filigranplattendecken bündig schließen. Produkte: maxit multi 280 |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.1.60	Deckenstöße von Fertigteilen (Kalk-Zement)

|  | bei Filigranplattendecken bündig schließen. Produkte: maxit multi 280 |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.1.70	Gipshaftbrücke (Haftgrund)

|  | für gipshaltige Putze auf Beton, extrudiertem Polystyrol (Styrodur u.ä.), satt gerollt oder gestrichen Produkt: maxit prim 2010 Gips-Haftgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1 PUTZGRUNDVORBEREITUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	PUTZPROFILE

1.2.10	Gewebeeckwinkel

|  | liefern und einbauen. Mineralischen Dünnlagenputz entsprechend der Gewebebreite vollflächig aufziehen. Gewebeeckwinkel mit Kunststoffeckprofil lot- und fluchtgerecht in den Mörtel einarbeiten. Produkte: maxit Gewebeeckwinkel maxit multi 280 Dünnlagenputz |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.20	Gewebe-Anputzleisten

|  | liefern und einbauen. Auf angrenzende Bauteile wie z.B. Türen, Fenster, etc. selbstklebende U-Profil-Anputzleisten lot- und fluchtrecht anbringen. Die Schichtstärke des Dünnlagenputzes ist so zu wählen, dass die Endbeschichtung mit dem U-Profil abschließt. Anwendungsbereich: Für Baukörperanschlüsse bis max. 2,50m Einzellänge. Produkt: ___maxit Gewebeanputzleiste Ideal 4x4 ___maxit T-FAL Gewebeanputzleiste mit Dichtlippe ___maxit Phantom Gewebeanputzleiste mit Schattenfuge |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.30	Abschlussprofil

|  | Kunststoffprofil mit integriertem Armierungsgewebe als Putzabschluss liefern und lot- und fluchtgerecht einbauen. Produkt: maxit Putzabschlussprofil |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.40	Gewebe-Dehnfugenprofil

|  | liefern und lot- und fluchtgerecht anbringen. Produkt: maxit Universal Dehnfugenprofil |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2 PUTZPROFILE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	DÜNNLAGENPUTZ

1.3.10	Deckenputz auf Betondecken (Zement)

|  | Mörtelgruppe CS IV nach EN 998-1 (MG III) als Dünnlagenputz auf Betondecken und Treppenlauf-Untersichten ca. 5 mm dick, fluchtrecht hergestellt als Filzputz. Produkt: maxit multi 280 Dünnschichtputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.20	Deckenputz auf Betondecken (Gips)

|  | Mörtelgruppe C6 nach EN 13279-1 (MG PIVa) als Dünnlagenputz auf mit maxit prim 2010 Gips-Haftgrund vorbereitete Betondecken und Treppenlauf-Untersichten ca. 3 - 5 mm dick, fluchtrecht hergestellt als Glättputz. Produkt: maxit ip 202 Gips-Dünnlagenputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.30	Wandputz auf Beton und Plansteine (Zement)

|  | Mörtelgruppe CS IV nach EN 998-1 (MG III) als Dünnlagenputz auf Beton und Plansteinen aus Kalksandstein ca. 5 mm dick, fluchtrecht hergestellt als Filzputz Produkt: maxit multi 280 Dünnschichtputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.40	Wandputz auf Beton (Gips)

|  | Mörtelgruppe C6 nach EN 13279-1 (MG PIVa) als Dünnlagen-Gipsputz auf mit maxit prim 2010 vorbereiteten Beton, 3 - 5 mm dick, fluchtrecht als Glättputz. Produkt: maxit ip 202 Gips-Dünnlagenputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.3.50	Wandputz mit Varioputz (Gips)

|  | Mörtelgruppe B4 nach EN 13279-1 (MG PIVa) als Varioputz auf Plansteinmauerwerk aus Porenbeton / Kalksandstein o.ä., 5 - 15 mm dick, fluchtrecht als Glättputz. Produkt: maxit ip 222 Varioputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.60	Leibungen Dünnlagenputz

|  | Liefern und Auftragen von Dünnlagenputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.3.70	Zulage Mehrstärken

|  | zu Position .......................... für Mehrputz pro 5 mm Dicke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.3 DÜNNLAGENPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.4	FARBE INNEN

1.4.10	Haftsperrgrund

|  | Quarzsandgefülltes, lösemittelfreies Isoliermittel für innen und außen zur Vorbehandlung von kritischen Untergründen, die zum Verfärben bzw. Durchschlagen in Beschichtungen führen können. Haftsperrgrund liefern und nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1010 Haftsperrgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.20	Anstrich mit maxit airfresh Farbe

|  | maxit airfresh F Innenfarbe mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen. Evt. erforderliche Untergrundvorbehandlung bei kritischen Untergründen in separater Position. Hinweis: Auf allen tragfähigen Untergründen im Innenbereich, wie z.B. Edelputzflächen, geglättete Putzflächen, Tapeten, ... . Farbtöne nach maxit Farbkollektion. airfresh Farbton: _______________ Produkt: maxit airfresh F Innenfarbe |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.30	Anstrich Silikatfarbe innen weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen als waschbeständiger Anstrich. Hoch wasserdampfdurchlässige, lösungsmittelfreie und geruchsarme Innenfarbe nach DIN 18363. Produkt: maxit Silikatfarbe I für innen, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.40	Anstrich Dispersionsfarbe innen weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen. Hochwertige Dispersions-Innenfarbe nach EN 13300 mit Nassabriebbeständigkeit (Klasse 2) gemäß EN ISO 11998. Produkt: maxit Dispersionsfarbe I für innen, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.50	Zulage Farbe hell eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.60	Zulage Farbe mittel eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.70	Zulage Farbe kräftig eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.80	Leibungen Anstrich

|  | Liefern und Auftragen eines Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm Farbanstrich: _ einfach _ zweifach |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.4 FARBE INNEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.5	RAPPORTARBEITEN

1.5.10	Facharbeiter Mittellohn

|  | vorhandener, wasserlöslicher Anstrichen und Verschmutzungen an Decken und Wänden Geschosshöhe bis ........... m |
| --- | --- |

Std	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.5 RAPPORTARBEITEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 INNENPUTZ

| Titel 1.1 | PUTZGRUNDVORBEREITUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2 | PUTZPROFILE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.3 | DÜNNLAGENPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.4 | FARBE INNEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.5 | RAPPORTARBEITEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

# Text boxes

renoline Dünnlagenputz auf Beton

August 2008