Tel.:

Fax:

Projekt: F-P_maxit_Stamm-LV_Aussenputz

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

1	maxit_Stamm-LV_Außenputz	3

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG	4

1.2	PUTZPROFILE	8

1.3	PUTZBEWEHRUNG	10

1.4	KALK-AUSSENPUTZ  MG P II	12

1.5	KALKZEMENT-AUSSENPUTZ	13

1.6	SOCKELPUTZ	14

1.7	WÄRME-DÄMMPUTZ	16

1.8	KALK-ZEMENT-DÜNNPUTZ	18

1.9	PUTZABDICHTUNG	20

1.10	OBERPUTZ UND FARBE	21

1.11	RAPPORTARBEITEN	40

Zusammenstellung Gewerk 1 maxit_Stamm-LV_Außenputz	41

1	maxit_Stamm-LV_Außenputz

VORBEMERKUNGEN

Grundlage für die Ausschreibung sind Produkte der Firma maxit Deutschland GmbH. Die Verarbeitung hat nach den Herstellerrichtlinien bzw. den nachfolgenden Normen und Vorgaben zu erfolgen. Für die Ausführung sind zu beachten: - die Vorschriften der VOB - DIN V 18550 Putz und Putzsysteme - Ausführung - DIN 18350 Putz­ und Stuckarbeiten - die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem: - die Mindestputzdicken - die Lage der Putzbewehrung - die Mindesttemperaturen für Putzarbeiten - die Mindestdruckfestigkeiten der Mörtel DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem: - Nebenleistungen und - besondere Leistungen - Aufmaß und Abrechnung Erhärtungszeiten: Sofern nichts anderes beschrieben, betragen die Mindeststandzeiten (Erhärtungszeiten) für Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke. Putzbewehrung: Die anerkannt wirkungsvollste und sicherste Putzbewehrung stellt eine vollflächige Armierungslage mit Gewebeeinlage auf den erhärteten Unterputz dar. Sockelputze: Auch Zementputze müssen grundsätzlich gegen Berührung mit Erdreich, Verlegesand und Pflaster o.ä. durch geeignete Maßnahmen nach DIN 18195 geschützt werden. Edelputz: Fein abgefilzte oder zugeriebene Fassadenflächen sollten wegen einer möglichen "Haarrissbildung" vermieden werden. Bei Ausführung farbiger Oberputzarbeiten muss dringend darauf geachtet werden, dass starke Sonneneinstrahlung und Windeinfluss auf die frischen Flächen vermieden werden, da sonst Farbunterschiede entstehen können. Farbe: Bei Ausführung farbiger, mineralischer Oberputze wird ein einmaliger Ausgleichsanstrich mit Egalisationsfarbe dringend empfohlen. Siehe Merkblatt "Egalisationsanstriche auf Edelputzen 11/95". Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechter Ausführung der in den Positionen beschriebenen und benötigten Materialien. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Die Gebäudehöhe beträgt .............. m über Oberkante Gelände.

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG

Prüfung des Putzgrundes

Die Prüfung des Putzgrundes hat gemäß VOB, Teil C, DIN 18350 im Zuge der Wahrnehmung der Prüfungsund Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

1.1.10	Untergrundprüfung Altbau

|  | auf Maßtoleranzen und Tragfähigkeit und ggf. bei Verschmutzung durch Staub und lose Teile zu reinigen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.20	Nassreinigung mit Hochdruckreinigung

|  | Vorhandene Wandfläche mit Wasserhochdruckreiniger kalt reinigen. Evt. vorhandener Waschschleier ist nach dem Trocknen gründlich abzukehren. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.30	Dispersionsanstrich entfernen

|  | Vorhandenen Dispersionsanstrich mit Wasserhochdruckreiniger (mind. 100 bar) kalt reinigen. Nicht festhaftenden Farbanstrich vollständig entfernen. Schmutzwasser und abgelösten Farbanstrich entsprechend den örtlichen Bestimmungen auffangen und fachgerecht entsorgen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.40	Putzabschlussprofile

|  | auf Unterputzdicke lot- und/oder fluchtrecht versetzt Produkt: Protektor Nr. 1223 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.1.50	Hohlstellen beseitigen

|  | Hohlstellen im vorhandenen Putz entfernen und Fehlstellen mit Kalkzementmörtel ausgleichen. Produkte: maxit ip 18 E |
| --- | --- |

m2	..............................	..............................

1.1.60	Entfernen von Altputzflächen

|  | mechanisch mit leichtem Gerät vollständig bis zum Putzgrund. Der anfallende Schutt ist aufzunehmen und gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Mittlere Putzdicke .......... mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.70	Entfernen von Altputz an Leibungen

|  | Altputz an den Fensterleibungen abstemmen. Der anfallende Schutt ist aufzunehmen und gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. mittlere Putzdicke: ...........mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.1.80	Abtrennen von Rollladenschienen

|  | Abtrennen der seitlich in die Wandscheibe einspringenden horizontalen Profile von Rollladenkasten- Schienen bis Wandebene. |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.1.90	Putzträger teilflächig

|  | mit Korrosionsschutz über ...................................................... in Streifen von ca. ................ cm Breite nach Herstellervorschrift anbringen. Fabrikat: Armanet / Stucanet o.gl. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.100	Putzträger vollflächig

|  | mit Korrosionsschutz über ...................................................... nach Herstellervorschrift anbringen. Fabrikat: Armanet / Stucanet o.gl. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.110	Putzhaftbrücke

|  | für Kalk-, Kalkzement- und Zementputze auf Beton inkl. Teilbereichen aus eingelegten extrudierten Polystyrolplatten u.ä.. Oberfläche gut aufgeraut. Putzhaftbrücke mit Zahntraufel horizontal verzogen. Produkt: maxit multi 280 Haftbrücke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.120	Spritzbewurf

|  | als Zementputz CS IV (MG P III) auf Bruchsteinmauerwerk fachgerecht herstellen. Produkt: maxit ip 12 Zement-Spritzbewurf |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.130	Toleranzen ausgleichen

|  | Untergrundtoleranzen und Fehlstellen von mehr als 10 mm ausgleichen. Produkte: __ maxit ip 18 E/ maxit ip 18E SLK __ maxit ip 18 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.140	Tiefgrund

|  | Tragfähige, sandende Putze, festanhaftende und organisch gebundene Anstriche mit maxit Tiefgrund verfestigen. Produkt: maxit prim 1070 Tiefgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.150	Haftsperrgrund

|  | Eine Grundierung auf glatten Holzunterkonstruktionen liefern und nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1010 Haftsperrgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1 PUTZGRUNDVORBEREITUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	PUTZPROFILE

1.2.10	Eckprofile

|  | aus geeignetem Blech auf Putzdicke lot- und/oder fluchtrecht versetzt Produkt: |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.20	Drahteckwinkel

|  | aus geeignetem Draht auf Unterputzdicke lot- und fluchtrecht versetzt Produkt: |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.30	Putzabschlussprofile

|  | auf Unterputzdicke lot- und/oder fluchtrecht versetzt Produkt: Protektor Nr. 1223 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.40	Dehnfugenprofile

|  | aus verzinktem Stahlblech mit elastischem Mittelteil, über Rohbaudehnungsfugen lot- und/oder fluchtrecht nach Angabe versetzt Produkt: Protektor Nr. 3204 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.50	Putzabschlussprofile für Wärmedämmputz

|  | auf Putzdicke lot- und fluchtrecht versetzt Produkt: Protektor Nr. 1285 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.60	Kantenrichtwinkel für Wärmedämmputz

|  | auf Putzdicke lot- und fluchtrecht versetzt Produkt: Protektor Nr.1065 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.70	Anputzleisten

|  | liefern und einbauen. Auf angrenzende Bauteile wie z.B. Türen, Fenster, etc. selbstklebende U-Profil-Anputzleisten lot- und fluchtrecht anbringen. Die Anputzleiste ist so einzubauen, dass die Endbeschichtung mit dem U-Profil abschließt. Anwendungsbereich: Für Baukörperanschlüsse bis max. 2,50m Einzellänge. Produkt: maxit Anputzleiste |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2 PUTZPROFILE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	PUTZBEWEHRUNG

Beschreibung

Putzbewehrungen sind in der Regel Glasfaser-Gittergewebe mit alkalibeständiger Umhüllung. Putzbewehrungen können aufgrund ihrer Art und Lage nicht als Putzträger wirksam sein.

1.3.10	Armierungsgewebe

|  | aus hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe über Rohbaumaterialwechseln, labilen Putzgründen u.ä. außerhalb der Putzmitte faltenfrei einbetten. Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 x 8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.20	Armierungspfeile als Diagonalarmierung

|  | aus hochreißfesten, alkalibeständigen Armierungspfeilen an Flächeneinschnitten (z.B. Fensterecken, Aussparungen usw.) diagonal außerhalb der Putzmitte. Produkt: maxit Armierungspfeile |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.3.30	Armierungslage mineralisch

|  | mit vollflächiger Einbettung von Armierungsgewebe, an den Stößen 10 cm überlappend, in mineralischem Armierungsputz auf Unterputz über kritischen Rohbaustoffen zur Rissminimierung Mindeststandzeit der Unterputzlage: 21 Tage Weiterbeschichtung mit allen maxit Oberputzen (= separate Position). Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 x 8 mm maxit multi Armierungsmörtel |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.40	Armierungslage dispersionsgebunden

|  | Armierungslage mit dispersionsgebundenem Armierungsmörtel mit einer Gesamtdicke von ca. 2-3 mm auftragen. In den Armierungsmörtel das systemzugehörige Armierungsgewebe faltenfrei einlegen und im Stoßbereich mindestens 10 cm überlappen. Das Armierungsgewebe ist vollflächig zu überdecken. Trocknungszeit der Armierungslage unter Normalbedingungen ca. 2-3 Tage. Weiterbeschichtung mit siliconharz- bzw. dispersionsgebundenen maxit Oberputzen (= separate Position). Produkte: maxit Armierungsgewebe PS 4 x 4 mm maxit multi 76 E, zementfreier Armierungsmörtel auf Dispersionsbasis |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.50	Zulage Leibungen

|  | zu Position .............................. für Leibungen an Öffnungen Leibungstiefe: .............. cm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.3 PUTZBEWEHRUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.4	KALK-AUSSENPUTZ  MG P II

1.4.10	Wandputz als Unterputz

|  | mit Kalkputz CS I, II (MG P Ic) zweischichtig spritzen "nass in nass" in einer Putzlage auf vorbereitete Wände aus _________________________________ Auftragsstärke nach DIN V 18550, fluchtrecht hergestellt als Unterputz, beschichtungsbereit Produkte: __ maxit ip 370 (CS I) Kalkputz für innen und außen __ maxit ip 390 (CS II) Kalk-Trassputz für innen und außen |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.20	Zulage Mehrstärke

|  | zu Position .......................... für Mehrputz pro 5 mm Dicke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.30	Leibungen Grundputz

|  | Liefern und Auftragen von Grundputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: von __ mm bis __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.4 KALK-AUSSENPUTZ MG P II | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.5	KALKZEMENT-AUSSENPUTZ

1.5.10	Wandputz als Kalk-Zement- Unterputz

|  | mit Kalk-Zementputz CS II, (MG P II) zweischichtig spritzen "nass in nass" in einer Putzlage auf vorbereitete Wände aus __________________ Auftragsstärke nach DIN V 18550, fluchtrecht hergestellt als Unterputz, beschichtungsbereit Produkte: __ maxit ip 18 Kalk-Zementputz __ maxit ip 18E Kalk-Zement-Leichtputz (EPS) __ maxit ip 18E SLK __ maxit ip 18 L Kalk-Zement-Leichtputz (Perlite) |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.20	Wandputz auf hochdämmendem Mauerwerk

|  | als Kalk-Zement-Faser-Leichtputz CS II (MG PIc), auf Wände aus hochwärmedämmendem Mauerwerk (Wärmeleitfähigkeit < 0,14 W/mK). Putzdicke nach DIN V 18550, lot- und fluchtrecht hergestellt als Unterputz Produkte: __ maxit ip 19 FLP Kalk-Zement-Faserleichtputz __ maxit ip 19 SLK |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.30	Zulage Mehrstärke

|  | zu Position .......................... für Mehrputz pro 5 mm Dicke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.40	Leibungen Grundputz

|  | Liefern und Auftragen von Grundputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: von __ mm bis __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.5 KALKZEMENT-AUSSENPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.6	SOCKELPUTZ

1.6.10	Sockelputz (Festigkeitsklasse >6)

|  | Sockelputz / Kellerwand-Außenputz, CS IV (MG P III), auf Wände aus __________________________ der Festigkeitsklasse > 6. Putzdicke nach DIN V 18550, lot- und fluchtrecht hergestellt als Unterputz. Produkt: maxit ip 14 Zementputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.20	Leichtputz als Sockelputz (Festigkeitsklasse <6)

|  | Sockelputz / Kellerwand-Außenputz, CS III (MG P II), auf Wände aus ...................................... der Festigkeitsklasse <= 6. Putzdicke nach DIN V 18550, lot- und fluchtrecht hergestellt als Unterputz Produkt: maxit ip 14L Sockel-Leichtputz maxit ip 14L SLK |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.30	Zulage Mehrstärke

|  | zu Position .......................... für Mehrputz pro 5 mm Dicke. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.40	Leibungen Grundputz

|  | Liefern und Auftragen von Grundputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: von __ mm bis __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.6.50	Zulage Filzputz

|  | zu Unterputz der Pos. ................... für Überzug mit Filzputz in Kornstärke und sauber abfilzen als anstrichbereiter Filzputz Produkt: maxit multi 280 Filzputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.6 SOCKELPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.7	WÄRME-DÄMMPUTZ

1.7.10	wärmedämmender Unterputz WLG 100

|  | nach DIN V 18550, Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit 0,10 W/mK, auf Wände aus ............................................., Putzdicke: ........... mm, (Mindestdicke: 20 mm) in zwei Arbeitsgängen "nass in nass" lot- und fluchtrecht hergestellt als Unterputz. Produkt: maxit therm 74 M System-Leichtputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.20	wärmedämmender Unterputz WLG 070

|  | nach DIN V 18550, Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/mK, auf Wände aus ......................................................., Putzdicke: ........... mm, (Mindestdicke: 20 mm) in zwei Arbeitsgängen "nass in nass" lot- und fluchtrecht hergestellt als Unterputz zur Aufnahme des Ausgleichsputzes maxit multi 270 S Produkt: maxit therm 75 Dämmputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.30	Ausgleichsputz für Wärmedämmputz

|  | Ausgleichsputz nach DIN V 18550, auf Wärmedämmputz der vorigen Position planeben verzogen und sauber nachgeschnitten. Putzdicke ca. 6 mm. In die Ausgleichslage ist das maxit Armierungsgewebe MW im äußeren Drittel mit einzubetten. Produkt: maxit multi 270 S Ausgleichsputz hell maxit Armierungsgewebe MW |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.40	Leibungen Dämmputz

|  | Liefern und Auftragen von Dämmputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: von __ mm bis __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.7 WÄRME-DÄMMPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.8	KALK-ZEMENT-DÜNNPUTZ

1.8.10	Deckenputz als Unterputz

|  | als dünnlagiger Zementputz auf Beton, ca. 5 mm dick, fluchtrecht hergestellt als Unterputz Produkt: maxit multi 280 Dünnlagenputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.8.20	Zulage Filzputz

|  | zu Unterputz der Pos. ................... für Überzug mit Filzputz in Kornstärke und sauber abfilzen als anstrichbereiter Filzputz Produkt: maxit multi 280 Filzputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.8.30	Wandputz als Unterputz

|  | als dünnlagiger Zementputz auf Beton, ca. 5 mm dick, fluchtrecht hergestellt als Unterputz Produkt: maxit multi 280 Dünnlagenputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.8.40	Zulage Filzputz

|  | zu Unterputz der Pos. ................... für Überzug mit Filzputz in Kornstärke und sauber abfilzen als anstrichbereiter Filzputz Produkt: maxit multi 280 Filzputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.8.50	Leibungen Dünnputz

|  | Liefern und Auftragen von Dünnputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: von __ mm bis __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.8 KALK-ZEMENT-DÜNNPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.9	PUTZABDICHTUNG

1.9.10	Zementgebundene flexible Dichtungsschlämme

|  | in erdberührten Flächen liefern und anbringen. Für mineralische Untergründe. Untergrund benetzen. Zweimaliger Auftrag im Schlämmverfahren nach Herstellerrichtlinien, Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm. Die Dichtungsschlämme ist bis ca. 5 cm über Geländeniveau aufzutragen. Produkt: maxit AD-1K-Außendicht |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.9.20	Noppenbahn und druckverteilende Folie als Schutz-/Dränschicht

|  | Vlieskaschierte Drän-/Schutzmatte aus Polystyrol-Regenerat fachgerecht aufbringen und ggfs. mit filterstabiler Ringdrainage verbinden. MONTAPANEEL DM eignet sich auch als Drainage auf Kunststoff-Bitumen-Spachtelmassen für den Lastfall nichtstauendes Sickerwasser sowie gleichzeitig als Schutzschicht für die Lastfälle Bodenfeuchte und drückendes Wasser. Geprüft nach DIN 4095. Produkt: Deitermann MONTAPANEEL DM |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.9 PUTZABDICHTUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.10	OBERPUTZ UND FARBE

VORBEHANDLUNG

1.10.10	Edelputz-Grundierung / Aufbrennsperre

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Grundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit prim 1050 Edelputz-Grundierung / Aufbrennsperre |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.20	Edelputz-Haftgrundierung

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Haftgrundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.30	Zulage Edelputz-Haftgrundierung eingefärbt

|  | im Farbton des folgenden Edelputzauftrags. Eingefärbte lösungsmittelfreie Haftgrundierung liefern und vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auf trockenen Unterputz auftragen. Produkt: maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund Farbton: _______________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.40	Hydrogrund

|  | Grundierung zur Hydrophobierung saugfähiger, mineralischer Untergründe liefern und nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1110 Hydrogrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.50	Biozidgrund

|  | zur Beseitigung von Algen-, Moos- und Pilzbefall. Liefern und volldeckend auf die gereinigte Fassadenfläche nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1120 Biozidgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.60	Mosaik-Buntsteingrund

|  | als Haftbrücke für glatte und unterschiedlich saugende Untergründe mit geeignetem Werkzeug satt auftragen. Produkt: maxit prim 1080 mosaik Buntsteingrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

HYDROPHILE EDELPUTZE

1.10.70	Silikatputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit sil top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher silikatgebundener Edelputz. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit sil top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.80	Siliconharzputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit silco top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher organisch gebundener Edelputz mit hochwertigem Siliconharz. Ausführung mit Kratzputzstruktur (Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit silco top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.90	Edel-/Feinputzsystem maxit ticino mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den zuvor gemäß Herstellerrichtlinien vorbereiteten Untergrund in zwei Arbeitsgängen mit spezieller, feiner Deckputzstruktur aufbringen (weiß oder nach Farbtonkarte des Herstellers). maxit silco top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher organisch gebundener Edelputz mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Idealer Untergrund sind mineralische WDVS-Armierungsmörtel sowie Kalk-Zement-Leichtunterputze. Die Verwendung von Grundierungen vor dem Edelputzauftrag ist den objektbezogenen Gegebenheiten anzupassen. 1. Arbeitsgang: Aufziehen des Siliconharzputzes mit Körnung 1,5 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur). Diese erste Putzlage nicht fertig ausstrukturieren, damit das Feinkorn der zweiten Lage nicht „absackt“. Oberfläche aber möglichst eben abziehen. 2. Arbeitsgang: Nachdem die erste Edelputzlage ausreichend ausgehärtet und verfestigt ist (i.d.R. bei +20°C und 65 % Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden) die zweite Siliconharz-Putzlage mit Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur) mit geeignetem Werkzeug aufziehen und planeben abreiben. Produkt: maxit silco top, Körnung 1,5 mm, Kornstruktur "K" maxit silco top, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm, Kornstruktur "K" Optional in separater Position: maxit Siliconharzfarbe top Hinweis: Sollen eingefärbte Edelputze oder Farbbeschichtungen zum Einsatz kommen, so ist bei der Farbtonauswahl darauf zu achten, dass der Hellbezugswert der ausgewählten Farbtöne > 20 ist! |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.100	Dispersionsputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit spectra top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher dispersionsgebundener Edelputz. Ausführung mit Scheiben-/ Kratzputzstruktur (Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit spectra top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

MINERALISCHER OBER-/EDELPUTZ

1.10.110	Mineralischer Oberputz weiß

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 / 3 / 4 mm). Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Anwendung: innen und außen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit ip color 44 K Kratzputz, weiß bzw. marmorweiß maxit ip color 42 R Rillenputz, weiß bzw. marmorweiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.120	Vergüteter mineralischer Oberputz weiß

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 / 3 / 4 mm). Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit ip color plus, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.130	Mineralisches Edel-/Feinputzsystem maxit ticino

|  | auf den zuvor gemäß Herstellerrichtlinien vorbereiteten Untergrund in zwei Arbeitsgängen mit spezieller, feiner Deckputzstruktur aufbringen (weiß oder nach Farbtonkarte des Herstellers). Idealer Untergrund sind mineralische WDVS-Armierungsmörtel sowie Kalk-Zement-Leichtunterputze. Die Verwendung von Grundierungen vor dem Edelputzauftrag ist den objektbezogenen Gegebenheiten anzupassen. 1. Arbeitsgang: Aufziehen des mineralischen Edelputzes mit Körnung 1,5 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur). Diese erste Putzlage nicht fertig ausstrukturieren, damit das Feinkorn der zweiten Lage nicht „absackt“. Oberfläche aber möglichst eben abziehen. 2. Arbeitsgang: Nachdem die erste Edelputzlage ausreichend ausgehärtet und verfestigt ist (i.d.R. bei +20°C und 65 % Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden) Oberputzlage, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur) mit geeignetem Werkzeug aufziehen und planeben abreiben. Hinweis: Weiterer Arbeitsgang optional (hier also nicht zu kalkulieren): Zur weiteren farblichen Gestaltung kann ein Anstrich mit Siliconharzfarbe oder alternativ eine Siliconharzlasur (Farbton gem. Farbtonkarte des Herstellers) zur hochwertigen Fassadengestaltung aufgetragen werden. Produkt: maxit ip color plus K, Körnung 1,5 mm maxit ip color plus K, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm In separater Position: Anstrich mit maxit Siliconharzfarbe top bzw. A Hinweis: Sollen eingefärbte Edelputze oder Farbbeschichtungen zum Einsatz kommen, so ist bei der Farbtonauswahl darauf zu achten, dass der Hellbezugswert der ausgewählten Farbtöne > 20 ist! |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.140	Edelkratzputz weiß maxit ip 50

|  | Aufbringen eines, mineralischen Edelkratzputzes auf den vorbereiteten Untergrund. Putz in zwei Lagen auf den Untergrund aufbringen und planeben verziehen. 1. Lage ca. 15 mm dick aufbringen, ablüften lassen und die 2. Lage ca. 5 mm dick aufbringen und planeben verziehen. Gesamtschichtdicke ca. 20 mm. Nach ausreichender Erhärtung des Putzes diesen mit geeignetem Nagel-Kratzbrett auf eine Schichtdicke von ca. 15 mm herunterkratzen und gleichmäßig strukturieren. Erhärtung abwarten bis Kornsprung möglich. Heruntergekratztes Material geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und wird von ihm den Vorschriften entsprechend entsorgt. Druckfestigkeitsklasse CS I nach EN 998-1. Produkt: maxit ip 50 Edelkratzputz, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.150	Edel-Modellierputz

|  | für freie Strukturen und zum Verwaschen auf vorbereiteten Grundputz. Körnungen 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: maxit ip artista |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.160	Mineralischer Spritzputz weiß

|  | als strukturfertig spritzbarer Edelputz in Korngröße 3 mm auf den vorbereiteten Untergrund aufbringen. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: maxit ip color Spritzputz Mineralischer Edelputz, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

PASTÖSER OBER-/EDELPUTZ

1.10.170	Silikatputz außen, weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen Oberputzes auf Silikatbasis. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 bzw. 3 mm). Werkseitig algizid und fungizid eingestellt. Anwendung: außen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit sil A, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.180	Siliconharzputz außen, weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen siliconharzgebundenen Oberputzes. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 bzw. 3 mm). Werkseitig algizid und fungizid eingestellt. Anwendung: außen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit silco A, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.190	Edel-/Feinputzsystem maxit ticino

|  | auf den zuvor gemäß Herstellerrichtlinien vorbereiteten Untergrund in zwei Arbeitsgängen mit spezieller, feiner Deckputzstruktur aufbringen (weiß oder nach Farbtonkarte des Herstellers). Idealer Untergrund sind mineralische WDVS-Armierungsmörtel sowie Kalk-Zement-Leichtunterputze. Die Verwendung von Grundierungen vor dem Edelputzauftrag ist den objektbezogenen Gegebenheiten anzupassen. 1. Arbeitsgang: Aufziehen des Siliconharzputzes mit Körnung 1,5 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur). Diese erste Putzlage nicht fertig ausstrukturieren, damit das Feinkorn der zweiten Lage nicht „absackt“. Oberfläche aber möglichst eben abziehen. 2. Arbeitsgang: Nachdem die erste Edelputzlage ausreichend ausgehärtet und verfestigt ist (i.d.R. bei +20°C und 65 % Luftfeuchte nach ca. 24 Stunden) Siliconharzputzlage, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm und Kornstruktur "K" (Scheiben-/ Kratzputzstruktur) mit geeignetem Werkzeug aufziehen und planeben abreiben. Ein Egalisations - Anstrich ist nicht erforderlich (siehe Hinweis). Hinweis: Weiterer Arbeitsgang optional (hier also nicht zu kalkulieren): Zur weiteren farblichen Gestaltung kann über der letzten Siliconharzputzlage ein Farbanstrich mit Siliconharzfarbe für außen oder alternativ eine Siliconharzlasur (Farbton gem. Farbtonkarte des Herstellers) zur hochwertigen Fassadengestaltung aufgetragen werden. Produkt: maxit silco A, Körnung 1,5 mm, Kornstruktur "K" maxit silco A, Körnung 0,5 mm oder 1,0 mm, Kornstruktur "K" Optional in separater Position: maxit Siliconharzfarbe A/AS oder alternativ maxit Siliconharzlasur im gewünschten Farbton. Hinweis: Sollen eingefärbte Edelputze oder Farbbeschichtungen zum Einsatz kommen, so ist bei der Farbtonauswahl darauf zu achten, dass der Hellbezugswert der ausgewählten Farbtöne > 20 ist! |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.200	Dispersionsputz außen, weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen Oberputzes auf Dispersionsbasis. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 bzw. 3 mm). Werkseitig algizid und fungizid eingestellt. Anwendung: außen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit spectra A, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.210	Mosaik-Buntsteinputz

|  | nach DIN 18558 mit Waschputz-Charakter mit Körnung ca. 1,2 mm bzw. ca. 2 mm in individuellen Farbtönen gemäß maxit Farbkollektion auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und gleichmäßig strukturieren. Erforderliche Grundierung in separater Position. Anwendung: außen und innen Körnung: __ mm Produkt: maxit mosaik Buntsteinputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

FASSADENFARBE

1.10.220	System-Ausgleichsanstrich mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | Aufbringen eines einmaligen systemzugehörigen Anstriches auf Edelputze mit top-dry-Effekt. maxit Siliconharzfarbe top ist eine lösemittelfreie und besonders umweltfreundliche Fassadenfarbe mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen und innen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.230	Farbanstrichsystem mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich auf Edelputze mit top-dry-Effekt oder auf ungestrichenen mineralischen Edelputz. maxit Siliconharzfarbe top ist eine lösemittelfreie und besonders umweltfreundliche Fassadenfarbe mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen und innen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.240	Egalisationsanstrich auf mineralischen Oberputz

|  | Aufbringen eines einmaligen Egalisationsanstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten mineralischen Oberputzes zur Herstellung einer schattierungsfreien Oberfläche. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position Produkt: __ maxit color Egalisationsfarbe A __ maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.250	Farbanstrichsystem auf mineralischen Oberputz

|  | Aufbringen eines zweimaligen Farbanstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt mit hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position Produkt: maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.260	Ausgleichsanstrich auf Silikatputz

|  | Aufbringen eines einmaligen Anstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten Silikatputzes zur Herstellung einer schattierungsfreien Oberfläche. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: __ maxit Silikatfarbe A __ maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.270	Farbanstrichsystem auf Silikatputz

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: __ maxit Silikatfarbe A __ maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.280	Ausgleichsanstrich auf Siliconharzputz

|  | Aufbringen eines einmaligen Anstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten Siliconharzputzes. Farbe algizid und fungizid eingestellt mit hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.290	Farbanstrichsystem auf Siliconharzputz

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt mit hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.300	Ausgleichsanstrich auf Dispersionsputz

|  | Aufbringen eines einmaligen Anstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten Dispersionsputzes zur Herstellung einer schattierungsfreien Oberfläche. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Dispersionsfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.310	Farbanstrichsystem auf Dispersionsputz

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Dispersionsfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.320	Farbanstrichsystem auf Filzputz im Sockelbereich

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich im Sockelbereich. Mindeststandzeit Filzputz je nach Witterung beachten. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.330	Farbanstrichsystem zur Sanierung algenbefallener Flächen

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe mit erhöhter algizider und fungizider Einstellung und hohem Bindemittelanteil aus hochwertigem Siliconharz. Anwendung: außen Untergrundvorbehandlung in separater Position. Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe AS |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.340	Rissüberbrückendes Farbanstrichsystem

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich. Farbe algizid und fungizid eingestellt, lösemittelfrei, kälteelastisch und rissüberbrückend. Geeignet zur Überbrückung ruhender Risse bis max. 0,5 mm. Die Angaben des technischen Merkblattes sind zu beachten. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Elastikfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.350	Siliconharzlasur in Bürstentechnik

|  | für außen auf Basis hochwertiger Siliconharze. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit einem Lasurpinsel in wischenden Bewegungen aufgebracht. Sollten mehrere Farbtöne zum Erreichen der fertigen Fläche verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: _________________ Produkt: maxit classic Siliconharzlasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.360	Siliconharzlasur in Wischtechnik

|  | für außen auf Basis hochwertiger Siliconharze. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit dem Pinsel oder Schwamm aufgebracht. Mit dem Schwamm wird die Lasur verwaschen bzw. strukturiert. Sollten mehrere Farbtöne zum Erstellen der Lasur verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: _________________ Produkt: maxit classic Siliconharzlasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.370	ZULAGEN / SONSTIGES

m²	..............................	..............................

1.10.380	Zulage Putz hell eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.390	Zulage Putz mittel eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.400	Zulage Putz kräftig eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.410	Zulage Farbe hell eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.420	Zulage Farbe mittel eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.430	Zulage Farbe kräftig eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.440	Leibungen Oberputz

|  | Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.10.450	Leibungen Anstrich

|  | Liefern und Auftragen eines Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm Farbanstrich: _ einfach _ zweifach |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.10.460	Zulage Faschen

|  | Zulageposition für das Ausbilden von Faschen im Fensterbereich. Nach Austrocknung der Armierungslage Bereich mit Filzputz überziehen und abfilzen. Nach Austrocknung zweifachen Farbanstrich auftragen. Leibungstiefe: ___ mm Produkt: maxit multi 280 maxit Siliconharzfarbe top bzw. A |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.10.470	Zulage Gerüstverankerungen schließen

|  | Zulageposition für das fachgerechte Schließen der Löcher bei den Gerüstverankerungen incl. aller hierfür erforderlichen Materialien. |
| --- | --- |

psch	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.10 OBERPUTZ UND FARBE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.11	RAPPORTARBEITEN

1.11.10	Facharbeiter Mittellohn

|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |
| --- | --- |

Std	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.11 RAPPORTARBEITEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 maxit_Stamm-LV_Außenputz

| Titel 1.1 | PUTZGRUNDVORBEREITUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2 | PUTZPROFILE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.3 | PUTZBEWEHRUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.4 | KALK-AUSSENPUTZ MG P II | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.5 | KALKZEMENT-AUSSENPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.6 | SOCKELPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.7 | WÄRME-DÄMMPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.8 | KALK-ZEMENT-DÜNNPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.9 | PUTZABDICHTUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.10 | OBERPUTZ UND FARBE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.11 | RAPPORTARBEITEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

# Text boxes

August 2008

Stamm-LV Außenputz

August 2008