Tel.:

Fax:

Projekt: FW-S_maxit_Stamm-LV_Sanierputz

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

1	SANIERPUTZ	3

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG	4

1.2	PROFILE / PUTZTRÄGER / BEWEHRUNG	5

1.3	SANIERPUTZ-SYSTEM WTA	7

1.4	OBERPUTZ UND FARBE	9

1.5	ARBEITSZEIT	16

Zusammenstellung Gewerk 1 SANIERPUTZ	17

1	SANIERPUTZ

VORBEMERKUNGEN

Grundlage für die Ausschreibung sind Produkte der Firma maxit Deutschland GmbH. Die Verarbeitung hat nach den Herstellerrichtlinien bzw. den nachfolgenden Normen und Vorgaben zu erfolgen. Für die Ausführung sind zu beachten: - die Vorschriften der VOB - DIN V 18550 Putz und Putzsysteme - Ausführung - DIN 18350 Putz und Stuckarbeiten - die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem: - die Mindestputzdicken - die Lage der Putzbewehrung - die Mindesttemperaturen für Putzarbeiten - die Mindestdruckfestigkeiten der Mörtel DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem: - Nebenleistungen und - besondere Leistungen - Aufmaß und Abrechnung Erhärtungszeiten: Sofern nichts anderes beschrieben, betragen die Mindeststandzeiten (Erhärtungszeiten) für Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke. Putzbewehrung: Die anerkannt wirkungsvollste und sicherste Putzbewehrung stellt eine vollflächige Armierungslage mit Gewebeeinlage auf den erhärteten Unterputz dar. Sockelputze: Auch Zementputze müssen grundsätzlich gegen Berührung mit Erdreich, Verlegesand und Pflaster o.ä. durch geeignete Maßnahmen nach DIN 18195 geschützt werden. Edelputz: Fein abgefilzte oder zugeriebene Fassadenflächen sollten wegen einer möglichen "Haarrissbildung" vermieden werden. Bei Ausführung farbiger Oberputzarbeiten muss dringend darauf geachtet werden, dass starke Sonneneinstrahlung und Windeinfluss auf die frischen Flächen vermieden werden, da sonst Farbunterschiede entstehen können. Farbe: Bei Ausführung farbiger, mineralischer Oberputze wird ein einmaliger Ausgleichsanstrich mit Egalisationsfarbe dringend empfohlen. Siehe Merkblatt "Egalisationsanstriche auf Edelputzen 11/95". Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechter Ausführung der in den Positionen beschriebenen und benötigten Materialien. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Die Gebäudehöhe beträgt .............. m über Oberkante Gelände.

Prüfung des Putzgrundes

Die Prüfung des Putzgrundes hat gemäß VOB, Teil C, DIN 18350 im Zuge der Wahrnehmung der Prüfungs- und Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG

1.1.10	Entfernen von Altputz

|  | mechanisch mit leichtem Gerät vollständig bis zum Putzgrund und Freilegen mürber Mörtelfugen bis ca. 20 mm Tiefe Mittlere Putzdicke .......... mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.20	Abschlagen von Wandfliesen

|  | einschließlich Mörtelbett oder Kleberreste |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.30	Trockenreinigung durch Abkehren

|  | mit Stahlbesen. Staub mit Druckluft oder durch Absaugen entfernen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.40	Trockenreinigung durch Sandstrahlen

|  | mit Sandstrahlgerät unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.50	Schuttbeseitigung

|  | Anfallenden Bauschutt unverzüglich abfahren. Abfuhr in Schuttmulde inkl. Gebühren. |
| --- | --- |

m³	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1 PUTZGRUNDVORBEREITUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	PROFILE / PUTZTRÄGER / BEWEHRUNG

1.2.10	Eckprofile Edelstahl

|  | aus rostfreiem Edelstahl mit gipsfreiem Ansetzmörtel lot-, flucht- und winkelrecht auf Putzdicke versetzt. Produkt: z.B. Protektor o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.20	Abschlussprofile Edelstahl

|  | aus rostfreiem Edelstahl mit gipsfreiem Ansetzmörtel lot-, flucht- und winkelrecht auf Putzdicke versetzt. Produkt: z.B. Protektor o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.30	Dehnfugenprofile Edelstahl

|  | aus rostfreiem Edelstahl über Dehnfugen mit gipsfreiem Ansetzmörtel lot-, flucht- und winkelrecht auf Putzdicke versetzt. Produkt: z.B. Protektor Nr. 7581 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.40	Putzleisten Edelstahl

|  | aus rostfreiem Edelstahl mit gipsfreiem Ansetzmörtel lot-, flucht- und winkelrecht in Feuchträumen auf Putzdicke versetzt. Produkt: z.B. Protektor o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.50	Armierungsgewebe

|  | aus hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe über Rohbau-Materialwechsel im Putzgrund, labilen Putzgrund u.ä. in obere Putzhälfte faltenfrei einbetten. Die Überlappung von Putzbewehrungen muss mindestens 100 mm betragen, auf benachbarte Bauteile 200 mm. Produkt: maxit Armierungsgewebe MW 8x8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.2.60	Gewebeeckpfeile als Diagonalarmierung

|  | aus hochreißfesten, alkalibeständigen Armierungspfeilen an Flächeneinschnitten (z.B. Fensterecken, Aussparungen usw.) diagonal in oberes Putzdrittel einbetten Produkt: maxit Gewebeeckpfeile |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.2.70	Putzträger Edelstahl

|  | nach Herstellervorschrift anbringen. Produkte: z.B. Armanet / Distanet o.gl. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2 PROFILE / PUTZTRÄGER / BEWEHRUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	SANIERPUTZ-SYSTEM WTA

Vorbemerkung

Das maxit san Sanierputzsystem WTA besteht aus mehreren Systemkomponenten, die je nach Objektbefund einzeln oder in sinnvoller Kombination zum Einsatz kommen.

1.3.10	Spritzbewurf WTA

|  | als Zementmörtel, CS IV (MG P III), halbdeckend netzförmig aufbringen, Mörtelfugen dürfen nicht verfüllt werden. Produkt: maxit san Vorspritz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.20	Ausgleichsputz WTA

|  | als Porengrundputz CS II WTA zum Ausgleich aller Unebenheiten des vorbereiteten Mauerwerkes, steinüberdeckend und nesterfrei verzogen und beim Ansteifen mit Grobbesen gut aufgeraut. Standzeit mind. 21 Tage Putzdicke im Mittel: __ mm Produkt: maxit san Grund Porengrundputz WTA |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.30	Sanierputz Standard WTA

|  | CS II, auf Ausgleichsputz, plan verzogen und Oberfläche vollflächig nachgeschabt. Putzdicke mind. 20 mm. Produkt: maxit san Standard Sanierputz WTA |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.40	Sanierputz Weiss WTA

|  | CS II auf Ausgleichsputz, plan verzogen und Oberfläche vollflächig nachgeschabt. Putzdicke mind. 20 mm. Produkt: maxit san Weiss heller Sanierputz WTA |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.50	Zulage Filzputz

|  | Zulage für Filzputzausführung zu Pos.: ................... |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.60	Zulage Putzstrukturierung

|  | Zulage für Strukturputzausführung und verbürsten. zu Pos.: ................................ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.70	Leibungen Sanierputz

|  | Liefern und Auftragen von Sanierputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: von __ mm bis __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.3 SANIERPUTZ-SYSTEM WTA | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.4	OBERPUTZ UND FARBE

1.4.10	Sumpfkalk-Abrieb

|  | Aufziehen und strukturieren eines marmorweißen, verarbeitungsfertigen Sumpfkalk-Abrieb in Korngrößen von 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Körnungen aus CARARRA-Marmor. Der Sumpfkalk als Bindemittel hat folgende Eigenschaften: • 100% mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln • Rein mit Holz gebrannt • Über 1 Jahr eingesumpft • Höchster Weißgrad • Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme Strukturart: nach Absprache mit dem Auftraggeber Korngröße: _________mm Produkt: maxit purcalc 325 Sumpfkalk-Abrieb |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.4.20	Edelputz-Haftgrundierung

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Haftgrundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.30	Mineralischer Oberputz weiß

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 / 3 / 4 mm). Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Anwendung: innen und außen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit ip color 44 K Kratzputz, weiß bzw. marmorweiß maxit ip color 42 R Rillenputz, weiß bzw. marmorweiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.40	Vergüteter mineralischer Oberputz weiß

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 2 / 3 / 4 mm). Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Korngröße: __ mm Produkt: maxit ip color plus, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.50	Silikatputz mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und strukturieren. maxit sil top ist ein lösungsmittelfreier und besonders umweltfreundlicher silikatgebundener Edelputz. Ausführung mit Scheiben-/Kratzputzstruktur (Korngrößen 1 / 1,5 / 2 / 3 mm) oder Rillenputzstruktur (Korngrößen 1,5 / 2 / 3 mm). Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Anwendung: außen und innen Strukturart: Kratzputzstruktur (K) / Rillenputzstruktur (R) Farbe: weiß Korngröße: __ mm Produkt: maxit sil top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.60	Zulage Putz hell eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.70	Zulage Putz mittel eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.80	Zulage Putz kräftig eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.90	Leibungen Oberputz

|  | Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.4.100	System-Ausgleichsanstrich mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | Aufbringen eines einmaligen systemzugehörigen Anstriches auf Edelputze mit top-dry-Effekt. maxit Siliconharzfarbe top ist eine lösemittelfreie und besonders umweltfreundliche Fassadenfarbe mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen und innen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.110	Egalisationsanstrich auf mineralischen Oberputz

|  | Aufbringen eines einmaligen Egalisationsanstriches in der Farbe des zuvor aufgebrachten mineralischen Oberputzes zur Herstellung einer schattierungsfreien Oberfläche. Farbe algizid und fungizid eingestellt. Mindeststandzeit des Oberputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen Farbtonzuschlag in separater Position Produkt: maxit Siliconharzfarbe A |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.120	Farbanstrichsystem mit top-dry-Effekt ohne auswaschbare biozide Filmkonservierung

|  | Aufbringen eines zweimaligen Anstriches als Vor- und Deckanstrich auf Edelputze mit top-dry-Effekt oder auf ungestrichenen mineralischen Edelputz. maxit Siliconharzfarbe top ist eine lösemittelfreie und besonders umweltfreundliche Fassadenfarbe mit hochwertigem Siliconharz. Durch physikalisches Wirkprinzip und optimierten Wasserhaushalt trocknet die Putzoberfläche nach Beregnung bzw. bei Tauwasserbildung sehr schnell ab, wodurch Algen und Pilzen die entscheidende Lebensgrundlage Wasser entzogen wird. Dadurch kann auf eine herkömmliche auswaschbare und damit nur temporär wirksame biozide Filmkonservierung verzichtet werden. Mindeststandzeit des Edelputzes je nach Witterung, mindestens aber 4 Tage. Anwendung: außen und innen Farbtonzuschlag in separater Position. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.130	Anstrich Silikatfarbe innen weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen als waschbeständiger Anstrich. Hoch wasserdampfdurchlässige, lösungsmittelfreie und geruchsarme Innenfarbe nach DIN 18363. Produkt: maxit Silikatfarbe I für innen, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.140	Zulage Farbe hell eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m2	..............................	..............................

1.4.150	Zulage Farbe mittel eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.160	Zulage Farbe kräftig eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.170	Leibungen Anstrich

|  | Liefern und Auftragen eines Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm Farbanstrich: _ einfach _ zweifach |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.4 OBERPUTZ UND FARBE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.5	ARBEITSZEIT

1.5.10	Facharbeiter Mittellohn

|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |
| --- | --- |

Std	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.5 ARBEITSZEIT | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 SANIERPUTZ

| Titel 1.1 | PUTZGRUNDVORBEREITUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2 | PROFILE / PUTZTRÄGER / BEWEHRUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.3 | SANIERPUTZ-SYSTEM WTA | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.4 | OBERPUTZ UND FARBE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.5 | ARBEITSZEIT | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

# Text boxes

Stamm-LV Sanierputz

August 2008