Tel.:

Fax:

Projekt: W-P_maxit_Stamm-LV_Innenputz

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

1	INNENPUTZ	3

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG	4

1.2	PUTZPROFILE	9

1.3	PUTZTRÄGER	11

1.4	PUTZBEWEHRUNG	12

1.5	GIPS-INNENPUTZ	14

1.6	KALK-INNENPUTZ	19

1.7	KALK-INNENPUTZ ZEMENTFREI	23

1.8	KALKZEMENT-INNENPUTZ	25

1.9	DÜNNLAGENPUTZ	28

1.10	OBERPUTZ UND FARBE	30

1.11	ARBEITSZEIT	46

2	LEHMINNENPUTZ	47

2.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG	47

2.2	PUTZPROFILE	48

2.3	PUTZTRÄGER	50

2.4	PUTZBEWEHRUNG	51

2.5	LEHM-INNENPUTZ	52

2.6	LEHMPUTZ AUF WANDHEIZUNG	55

2.7	BESCHICHTUNGEN AUF LEHMPUTZ	57

2.8	RAPPORTARBEITEN	59

Zusammenstellung Gewerk 1 INNENPUTZ	60

Zusammenstellung Gewerk 2 LEHMINNENPUTZ	61

Gesamtzusammenstellung 	62

1	INNENPUTZ

VORBEMERKUNGEN

Grundlage für die Ausschreibung sind Produkte der Firma maxit Deutschland GmbH. Die Verarbeitung hat nach den Herstellerrichtlinien bzw. den nachfolgenden Normen und Vorgaben zu erfolgen. Für die Ausführung sind zu beachten: - die Vorschriften der VOB - DIN V 18550 Putz und Putzsysteme - Ausführung - DIN 18350 Putz und Stuckarbeiten - die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen DIN V 18550 vom April 2005 regelt unter anderem: - die Mindestputzdicken - die Lage der Putzbewehrung - die Mindesttemperaturen für Putzarbeiten - die Mindestdruckfestigkeiten der Mörtel DIN 18350 als ATV der VOB Teil C regelt unter anderem: - Nebenleistungen und - besondere Leistungen - Aufmaß und Abrechnung Erhärtungszeiten: Sofern nichts anderes beschrieben, betragen die Mindeststandzeiten (Erhärtungszeiten) für Putzlagen 1 Tag je mm Putzdicke. Putzbewehrung: Die anerkannt wirkungsvollste und sicherste Putzbewehrung stellt eine vollflächige Armierungslage mit Gewebeeinlage auf den erhärteten Unterputz dar. Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechter Ausführung der in den Positionen beschriebenen und benötigten Materialien. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Die Gebäudehöhe beträgt .............. m über Oberkante Gelände.

Prüfung des Putzgrundes

Die Prüfung des Putzgrundes hat gemäß VOB, Teil C, DIN 18350 im Zuge der Wahrnehmung der Prüfungs- und Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

1.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG

1.1.10	Abwaschen und Reinigen

|  | vorhandener, wasserlöslicher Anstrichen und Verschmutzungen an Decken und Wänden Geschosshöhe bis ........... m |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.20	Entfernen von vorh. Tapeten

|  | Geschosshöhe bis ........ m |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.30	Abschlagen von Wandfliesen

|  | einschließlich Mörtelbett oder Kleberreste |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.40	Entfernen von Altputz

|  | mechanisch mit leichtem Gerät vollständig bis zum Putzgrund und Freilegen mürber Mörtelfugen bis ca. 20 mm Tiefe Mittlere Putzdicke .......... mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.50	Trockenreinigung durch Abkehren

|  | von Altmauerwerk mit Stahlbesen. Staub mit Druckluft oder durch Absaugen entfernen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.60	Trockenreinigung durch Sandstrahlen

|  | von Altmauerwerk mit Sandstrahlgerät unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.70	Nassreinigung

|  | von freigelegtem Altmauerwerk mit Hochdruckreiniger. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.80	Schuttbeseitigung

|  | Zwischenlagerung und Abfuhr in Schuttmulde mit ............. m³ Inhalt inkl. Gebühren. |
| --- | --- |

m³	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.1.90	Tiefgrund

|  | auf tragfähigem, porösem, saugendem, leicht sandendem Untergrund unverdünnt maxit Tiefgrund auftragen und Oberfläche verfestigen. Produkt: maxit prim 1070 Tiefgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.100	Deckenstöße von Fertigteilen (Gips)

|  | bei z.B. Filigranplattendecken bündig schließen und tapezierfähig spachteln. Vorbehandlung mit Gipshaftgrund in separater Position. Produkte: maxit ip 27 maxit ip 250 |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.1.110	Deckenstöße von Fertigteilen (Kalk-Zement)

|  | bei Filigranplattendecken bündig schließen. Produkte: maxit multi 280 |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.1.120	Schließen von Fehlstellen (Gips)

|  | Produkte: maxit ip 27 Haftputzgips maxit ip 250 Flächenspachtelgips |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.1.130	Schließen von Fehlstellen (Kalk-Zement)

|  | Produkte: maxit multi 280 Dünnschichtputz |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.1.140	Schließen von Leitungsschlitzen

|  | Produkte: maxit ip 27 Haftgipsputz maxit ip 18E SLK Kalk-Zement-Leichtputz |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.1.150	Leibung mit GK-Platten

|  | verkleiden und mit Kunststoffkantenschutz versehen. Leibungstiefe: ..................... cm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.1.160	Gipshaftbrücke (Haftgrund)

|  | für gipshaltige Putze auf Beton, extrudiertem Polystyrol (Styrodur u.ä.), satt gerollt oder gestrichen Produkt: maxit prim 2010 Gips-Haftgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.170	Gipshaftbrücke (Haftsperrgrund)

|  | für gipshaltige Putze und mineralische Oberputze auf Gipskartonplatten u.ä. satt gerollt oder gestrichen. Produkt: maxit prim 1010 Haftsperrgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.180	Haftbrücke (Decke)

|  | für Kalk-, Kalkzement- und Zementputze auf Betondecken inkl. Teilbereichen aus eingelegten Hartschaumplatten, Oberfläche mit Zahntraufel aufkämmen. Produkt: maxit multi 280 Haftbrücke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.190	Haftbrücke (Wand)

|  | für Kalk-, Kalkzement- und Zementputze auf Betonwände inkl. Teilbereichen aus eingelegten Hartschaumplatten, Oberfläche mit Zahntraufel aufkämmen. Produkt: maxit multi 280 Haftbrücke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.200	Spritzbewurf

|  | als Zement-Spritzbewurf fachgerecht herstellen. Auf Bruchstein- Mauerwerk, Holzwolle- Leichtbauplatten, Holzspanschalungssteine - nicht auf Beton und anderen glatten und nichtsaugenden Untergründen. Produkt: maxit ip 12 Spritzbewurf |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.210	Gips-Aufbrennsperre

|  | für gipshaltige Putze auf stark und unterschiedlich saugendem Mauerwerk Produkt: maxit prim 2000 Gips Aufbrennsperre |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.220	Glattstrich auf Leibungen

|  | zur Herstellung einer glatten, ebenen und tragfähigen Fläche als Untergrund für die Fensteranschlussfolie Leibungstiefe: .............. cm Produkte: maxit ip 18 E/ 18E SLK |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.1.230	Haftbrücke (Decke) purcalc 315

|  | für Kalkputze auf Betondecken inkl. Teilbereichen aus eingelegten Hartschaumplatten, Oberfläche mit Zahntraufel aufkämmen. Produkt: maxit purcalc 315 Haftbrücke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.240	Haftbrücke (Wand) purcalc 315

|  | für Kalkputze auf Betondecken inkl. Teilbereichen aus eingelegten Hartschaumplatten, Oberfläche mit Zahntraufel aufkämmen. Produkt: maxit purcalc 315 Haftbrücke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.250	Bestich zur Herstellung der Luftdichtheit

|  | bei Mauerwerkswänden vor den Installationsarbeiten. In später nicht mehr zugänglichen Bereichen einlagiger Putzauftrag. Oberfläche ohne Anforderung Produkt: maxit ip 18 E, maxit ip 18 E SLK |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.1.260	luftdichter Anschluß von luftdichten Bahnen

|  | herstellen. Bei Anschlüssen an zu verputzende Massivbauteile sind die bauseits verlegten luftdichten Bahnen mit einem geeigneten Putzträger zu überspannen und einzuputzen, um einen luftdichten Anschluß zu erreichen. Putzträger in Streifen von ca. 25cm Breite mechanisch am Mauerwerk befestigen, sodass die luftdichte Bahn ca. 5-10cm überputzt werden kann. Produkte: Putzträger wie z.B. Rippenstreckmetall, Armanet oder gleichwertig |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.1 PUTZGRUNDVORBEREITUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.2	PUTZPROFILE

1.2.10	Eckprofile

|  | aus verzinktem Stahlblech auf Putzdicke lot- und/oder fluchtrecht versetzt Produkt: z.B. Protektor Nr. 1007 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.20	Eckprofile Edelstahl

|  | aus rostfreiem Edelstahl mit gipsfreiem Ansetzmörtel lot-, flucht- und winkelrecht in Feuchträumen auf Putzdicke versetzt. Produkt: z.B. Protektor Nr. 2218 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.30	Abschlussprofile

|  | aus verzinktem Stahlblech auf Putzdicke lot- und fluchtrecht versetzt Produkt: z.B. Protektor Nr. 1212 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.40	Dehnfugenprofile

|  | aus verzinktem Stahlblech über Rohbaudehnfugen lot und fluchtrecht nach Angabe versetzt. Produkt: z.B. Protektor Nr. 7581 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.50	Putzleisten

|  | aus verzinktem Stahlblech für Wandflächen mit erhöhten Anforderungen an die Ebenheiten lot-, flucht- und winkelrecht auf Putzdicke versetzt. Produkt: z.B. Protektor Nr. 1105 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.60	Putzleisten Edelstahl

|  | aus rostfreiem Edelstahl mit gipsfreiem Ansetzmörtel lot-, flucht- und winkelrecht in Feuchträumen auf Putzdicke versetzt. Produkt: z.B. Protektor Nr. 2205 o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.70	Anputzleisten

|  | liefern und einbauen. Auf angrenzende Bauteile wie z.B. Türen, Fenster, etc. selbstklebende U-Profil-Anputzleisten lot- und fluchtrecht anbringen. Putzschicht auf dem U-Profil abziehen. Produkt: maxit Anputzleiste |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.2.80	Zulage Abdeckband

|  | als Trennlage für Grundputz und Armierungslagen an Baukörperanschlüssen oder Decke-Wand-Anschlüssen, u.ä. für saubere Bauteileanschlüsse statt Kellenschnitt.. Abdeckband bestehend aus einem geschlossenzelligen Schaumstoffband, Breite 35 mm, Klebstoffstreifen 10 mm breit auf jeder Seite des Bandes. Produkt: maxit Abdeckband |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.2 PUTZPROFILE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.3	PUTZTRÄGER

1.3.10	Putzträger vollflächig

|  | mit Korrosionsschutz über ........................................ nach Herstellervorschrift anbringen. Produkte: z.B. Armanet / Stucanet / Distanet o.gl. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.20	Putzträger wie vor in Edelstahl

|  | aus rostfreiem Edelstahl nach Herstellervorschrift anbringen. Produkte: z.B. Armanet / Distanet o.gl. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.3.30	Putzträger teilflächig

|  | mit Korrosionsschutz über ................................... in Streifen von ca. .......... cm Breite nach Herstellervorschrift anbringen Produkte: z.B. Armanet / Stucanet / Distanet o.gl. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.3 PUTZTRÄGER | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.4	PUTZBEWEHRUNG

1.4.10	Armierungsgewebe

|  | aus hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe über Rohbau-Materialwechsel im Putzgrund, labilen Putzgrund u.ä. in obere Putzhälfte faltenfrei einbetten. Die Überlappung von Putzbewehrungen muss mindestens 100 mm betragen, auf benachbarte Bauteile 200 mm. Produkt: maxit Armierungsgewebe MW 8x8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.20	Gewebeeckpfeile als Diagonalarmierung

|  | aus hochreißfesten, alkalibeständigen Armierungspfeilen an Flächeneinschnitten (z.B. Fensterecken, Aussparungen usw.) diagonal in oberes Putzdrittel einbetten Produkt: maxit Gewebeeckpfeile |
| --- | --- |

St	..............................	..............................

1.4.30	Armierungslage

|  | mit vollflächiger Einbettung von Armierungsgewebe, an den Stößen 100 mm überlappend. In mineralischem Armierungsputz auf Unterputz über kritischen Rohbaustoffen zur Rissminimierung. Mindeststandzeit der Unterputzlage (mind. 1 Tag/mm Auftragsstärke) Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8x8 mm maxit multi Armierungsmörtel, z.B. maxit multi 292 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.4.40	Leibung Armierungslage

|  | Ausbildung der Armierungslage im Bereich von Leibungen, einschließlich Material (Armierungsmörtel + Gewebe) bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.4 PUTZBEWEHRUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.5	GIPS-INNENPUTZ

1.5.10	Deckenputz Q2

|  | Mörtelgruppe B1/B3/B4/B6 nach EN 13279-1 (MG PIVa) auf Decken aus Beton fluchtrecht hergestellt Putzdicke i.M. 10 mm Qualitätsstufe: Q 2 __ abgezogene Putzfläche, __ geglättet __ gefilzt Geschosshöhe bis ................ m Produkte: - Glättputze __ maxit ip 22 (B1) Gips-Maschinenputz __ maxit ip 22E (B4) Gips-Maschinen-Leichtputz __ maxit ip 23E (B6) Gips-Kalk-Maschinen-Leichtputz __ maxit ip 222 (B4) Varioputz - Filzputze __ maxit ip 23 (B3) Gips-Kalk-Maschinenputz __ maxit ip 23F (B3) Kalk-Gips-Maschinenputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.20	Zulage Deckenputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt __ geglättet |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.30	Zulage Deckenputz Q4

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q4 __ gefilzt, z.B. mit maxit ip ariba Abrieb-/Filzputz __ geglättet, z.B. mit maxit ip 250 Flächenspachtel |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.40	Wandputz als Unterputz Q2

|  | Mörtelgruppe B1/B3/B4/B6 nach EN 13279-1 (MG PIVa) auf Wänden aus .............................................. fluchtrecht hergestellt Putzdicke i.M. 10 mm Qualitätsstufe: Q 2 __ abgezogene Putzfläche, __ geglättet __ gefilzt Geschosshöhe bis ................ m Produkte: - Glättputze __ maxit ip 22 (B1) Gips-Maschinenputz __ maxit ip 22E (B4) Gips-Maschinen-Leichtputz __ maxit ip 23E (B6) Gips-Kalk-Maschinen-Leichtputz __ maxit ip 222 (B4) Varioputz - Filzputze __ maxit ip 23 (B3) Gips-Kalk-Maschinenputz __ maxit ip 23F (B3) Kalk-Gips-Maschinenputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.50	Zulage Wandputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt __ geglättet |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.60	Zulage Wandputz Q4

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q4 __ gefilzt, z.B. mit maxit ip ariba Abrieb-/Filzputz __ geglättet, z.B. mit maxit ip 250 Flächenspachtel |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.70	Zulage für Putzglätte

|  | bei Flächen mit erhöhten Anforderungen an die Ebenheit gemäß DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 7. Geschosshöhe bis ................ m Produkte: Gips-Putzglätte maxit ip 200 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.80	Leibungen Wandputz

|  | Liefern und Auftragen von Wandputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.5.90	Zulage für Mehrstärken

|  | zu vorigen Position für Mehrputz pro 5 mm Dicke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.100	Beiputzen von Leitungsschlitzen

|  | Breite bis ........... cm Produkt: maxit ip 27 Haftputzgips |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.5.110	Beiputzen von Leibungen

|  | Tiefe bis .......... cm Produkt: maxit ip 28 Fertigputzgips maxit ip 27 Haftgipsputz |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.5.120	Überglätten Altputzflächen

|  | mit Gipsputzglätte. Die Flächen sind zuvor auf ihre Tragfähigkeit und Eignung zu prüfen. Produkt: maxit ip 200 Gipsputzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.130	Putzschnitt

|  | als Trennschnitt zum vollständigen Trennen unterschiedlicher Putzflächen z.B. an DeckenWandanschlüsse, Baukörperanschlüsse u.ä. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.5.140	Gipswandputz mit klimaregulierender Wirkung

|  | Zur Erhöhung der thermischen Masse von Gebäuden und Gebäudeteile in Leichtbauweise durch eine ca. 18fach höhere Wärmespeicherkapazität im Temperaturbereich zwischen 23°C und 26°C auf Wänden aus .............................................. fluchtrecht hergestellt Putzdicke i.M. 15 mm Qualitätsstufe: Q 2 __ abgezogene Putzfläche, __ geglättet __ gefilzt Geschosshöhe bis ................ m Produkt: maxit clima 26 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.5.150	Gipsdeckenputz mit klimaregulierender Wirkung

|  | Zur Erhöhung der thermischen Masse von Gebäuden und Gebäudeteile in Leichtbauweise durch eine ca. 18fach höhere Wärmespeicherkapazität im Temperaturbereich zwischen 23°C und 26°C auf Wänden aus .............................................. fluchtrecht hergestellt Putzdicke i.M. 15 mm Qualitätsstufe: Q 2 __ abgezogene Putzfläche, __ geglättet __ gefilzt Geschosshöhe bis ................ m Produkt: maxit clima 26 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.5 GIPS-INNENPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.6	KALK-INNENPUTZ

1.6.10	Deckenputz als Unterputz Q2

|  | mit einlagigem Kalkputz CS I, II (MG P Ic) auf vorbereitete Decken aus Beton Auftragsstärke nach DIN V 18550, fluchtrecht hergestellt als Unterputz, beschichtungsbereit. Original maxit Kalkputz zeichnet sich durch sein hervorragendes Sorptionsverhalten aus. Diese Fähigkeit zur Feuchteregulierung in Innenräumen ist durch ein anerkanntes Prüfverfahren nachgewiesen. abgezogene Putzfläche Qualitätsstufe: Q2 Geschosshöhe bis ................ m Produkte: __ maxit purcalc 380 (CS I) Kalkputz für innen __ maxit purcalc 380 SLK (CS II) Kalkputz für innen __ maxit ip 370 (CS I) Kalkputz für innen und außen __ maxit ip 390 (CS II) Kalk-Trassputz für innen und außen |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.20	Zulage Deckenputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt, z.B. mit maxit purcalc 380, maxit ip 370 oder maxit ip ariba Abrieb-/ Filzputz __ geglättet, z.B. mit maxit purcalc 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.30	Zulage Deckenputz Q4

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q4 __ gefilzt, z.B. mit maxit kip Kalk- Edelputz für innen __ geglättet mit, z.B. mit maxit purcalc 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.40	Ausgleichslage

|  | mit Kalkputz CS I, II (MG P Ic) auf vorbereitetem Altmauerwerk aus .......................... steinüberdeckend verziehen und beim Ansteifen mit Grobbesen gut aufrauen. Produkte: __ maxit purcalc 380 (CS I) Kalkputz für innen __ maxit purcalc 380 SLK (CSII) __ maxit ip 370 (CS I) Kalkputz für innen und außen __ maxit ip 390 (CS II) Kalk-Trassputz für innen und außen |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.50	Wandputz als Unterputz Q2

|  | mit einlagigem Kalkputz CS I, II (MG P Ic) auf vorbereitete Wände aus ______________. Auftragsstärke nach DIN V 18550, fluchtrecht hergestellt als Unterputz, beschichtungsbereit. Original maxit Kalkputz zeichnet sich durch sein hervorragendes Sorptionsverhalten aus. Diese Fähigkeit zur Feuchteregulierung in Innenräumen ist durch ein anerkanntes Prüfverfahren nachgewiesen. abgezogene Putzfläche Qualitätsstufe: Q 2 Geschosshöhe bis ................ m Produkte: __ maxit purcalc 380 (CS I) Kalkputz für innen __ maxit purcalc 380 SLK (CS II) Kalkputz für innen __ maxit ip 370 (CS I) Kalkputz für innen und außen __ maxit ip 390 (CS II) Kalk-Trassputz für innen und außen |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.60	Zulage Wandputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt, z.B. mit maxit purcalc 380 / maxit ip 370 / maxit ip ariba Abrieb-/ Filzputz __ geglättet, z.B. mit maxit purcalc 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.70	Zulage Wandputz Q4

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q4 __ gefilzt, z.B. mit maxit kip Kalk-Edelputz für innen __ geglättet, z.B. mit maxit purcalc 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.80	Leibungen Wandputz

|  | Liefern und Auftragen von Wandputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.6.90	Zulage Mehrstärken

|  | zu Position ..................... für Mehrputz pro 5 mm Dicke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.100	Zulage Strukturputz

|  | zu Grundputz der Position ........................... für frei strukturierten Überzug mit gleichem Material nach Angabe / Muster als Strukturputz. Produkt: Kalkputz maxit purcalc 380 / ip 370 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.6.110	Beiputzen von Leitungsschlitzen

|  | Produkt: maxit purcalc 380 / ip 370 Kalkputz |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.6.120	Beiputzen von Leibungen

|  | Tiefe bis .......... cm Produkt: maxit purcalc 380 / ip 370 Kalkputz |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.6 KALK-INNENPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.7	KALK-INNENPUTZ ZEMENTFREI

1.7.10	Deckenputz als Unterputz Q2

|  | mit einlagigem Kalkputz CS I, (MG P Ic) auf vorbereitete Decken (maxit purcalc 315) aus Beton Auftragsstärke nach DIN V 18550, fluchtrecht hergestellt als Unterputz, beschichtungsbereit. Original maxit Kalkputz zeichnet sich durch sein hervorragendes Sorptionsverhalten aus. Diese Fähigkeit zur Feuchteregulierung in Innenräumen ist durch ein anerkanntes Prüfverfahren nachgewiesen. abgezogene Putzfläche Qualitätsstufe: Q2 Geschosshöhe bis ................ m Produkte: maxit purcalc 382 (CS I) Reinkalk-Grundputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.20	Zulage Deckenputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt, z.B. mit maxit purcalc 382 oder maxit purcalc 325 Sumpfkalk-Abrieb __ geglättet, z.B. mit maxit purcalc 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.30	Wandputz als Unterputz Q2

|  | mit einlagigem Kalkputz CS I, (MG P Ic) auf vorbereitete Wände aus ______________. Auftragsstärke nach DIN V 18550, fluchtrecht hergestellt als Unterputz, beschichtungsbereit Original maxit Kalkputz zeichnet sich durch sein hervorragendes Sorptionsverhalten aus. Diese Fähigkeit zur Feuchteregulierung in Innenräumen ist durch ein anerkanntes Prüfverfahren nachgewiesen. abgezogene Putzfläche Qualitätsstufe: Q 2 Geschosshöhe bis ................ m Produkte: maxit purcalc 382 (CS I) Reinkalk-Grundputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.40	Zulage Wandputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt, z.B. mit maxit purcalc 382 oder maxit purcalc 325 Sumpfkalk-Abrieb __ geglättet, z.B. mit maxit purcalc 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.50	Leibungen Wandputz

|  | Liefern und Auftragen von Wandputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.7.60	Zulage Mehrstärken

|  | zu Position ..................... für Mehrputz pro 5 mm Dicke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.7.70	Putzschnitt

|  | als Trennschnitt zum vollständigen Trennen unterschiedlicher Putzflächen z.B. an Decken-Wand-Anschlüssen, Baukörperanschlüssen, u.ä. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.7 KALK-INNENPUTZ ZEMENTFREI | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.8	KALKZEMENT-INNENPUTZ

1.8.10	Deckenputz als Unterputz Q2

|  | mit einlagigem Kalk- Zementputz CS II (MG P II) auf vorbereitete Decken (maxit multi 280) aus Beton Auftragsstärke nach DIN V 18550, fluchtrecht hergestellt als Unterputz, beschichtungsbereit abgezogene Putzfläche Qualitätsstufe: Q 2 Geschosshöhe bis ................ m Produkte: __ maxit ip 18 Kalk-Zementputz __ maxit ip 18E Kalk-Zement-Leichtputz (EPS) __ maxit ip 18E SLK Kalk-Zement-Leichtputz (EPS) __ maxit ip 18 L Kalk-Zement-Leichtputz (Perlite) |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.8.20	Zulage Deckenputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt, z.B. mit maxit ip ariba Abrieb-/ Filzputz __ geglättet, z.B. mit maxit ip 100 Kalk-Zement-Putzglätte __ maxit ip 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.8.30	Zulage Deckenputz Q4

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q4 __ gefilzt, z.B. mit maxit kip Kalk-Edelputz für innen __ geglättet mit maxit ip 100 Kalk-Zement-Putzglätte __ maxit ip 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.8.40	Ausgleichslage

|  | mit Kalk- Zementputz CS II (MG P II) auf vorbereitetem Altmauerwerk aus .......................... steinüberdeckend verziehen und beim Ansteifen mit Grobbesen gut aufrauen. Geschosshöhe bis ................ m Produkte: __ maxit ip 18 Kalk-Zementputz __ maxit ip 18E Kalk-Zement-Leichtputz (EPS) __ maxit ip 18E SLK Kalk-Zement-Leichtputz (EPS) __ maxit ip 18 L Kalk-Zement-Leichtputz (Perlite) |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.8.50	Wandputz als Unterputz Q2

|  | mit einlagigem Kalk- Zementputz CS II (MG P II) auf vorbereitete Wänden aus ____________________ Auftragsstärke nach DIN V 18550, fluchtrecht hergestellt als Unterputz, beschichtungsbereit abgezogene Putzfläche Qualitätsstufe: Q 2 Geschosshöhe bis ................ m Produkte: __ maxit ip 18 Kalk-Zementputz __ maxit ip 18E Kalk-Zement-Leichtputz (EPS) __ maxit ip 18E SLK Kalk-Zement-Leichtputz (EPS) __ maxit ip 18 L Kalk-Zement-Leichtputz (Perlite) |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.8.60	Zulage Wandputz Q3

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q3 __ gefilzt, z.B. mit maxit ip ariba Abrieb-/ Filzputz __ geglättet, z.B. mit maxit ip 100 Kalk-Zement-Putzglätte oder maxit ip 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.8.70	Zulage Wandputz Q4

|  | Zulage für Qualitätsstufe Q4 __ gefilzt, z.B. mit maxit kip Kalk-Edelputz für innen __ geglättet, z.B. mit maxit ip 100 Kalk-Zement-Putzglätte oder maxit ip 300 Kalk-Putzglätte |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.8.80	Leibungen Wandputz

|  | Liefern und Auftragen von Wandputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.8.90	Zulage Mehrstärken

|  | zu Position .................. für Mehrputz pro 5 mm Dicke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.8 KALKZEMENT-INNENPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.9	DÜNNLAGENPUTZ

1.9.10	Deckenputz auf Betondecken

|  | Mörtelgruppe CS IV nach EN 998-1 (MG III) als Dünnlagenputz auf Betondecken und Treppenlauf-Untersichten ca. 5 mm dick, fluchtrecht hergestellt als Filzputz. Produkt: maxit multi 280 Dünnschichtputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.9.20	Deckenputz auf Betondecken (Gips)

|  | Mörtelgruppe C6 nach EN 13279-1 (MG PIVa) als Dünnlagenputz auf mit maxit prim 2010 Gips-Haftgrund vorbereitete Betondecken und Treppenlauf-Untersichten ca. 3 - 5 mm dick, fluchtrecht hergestellt als Glättputz. Produkt: maxit ip 202 Gips-Dünnlagenputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.9.30	Wandputz auf Beton und Plansteinen

|  | Mörtelgruppe CS IV nach EN 998-1 (MG III) als Dünnlagenputz auf Beton und Plansteinen aus Kalksandstein ca. 5 mm dick, fluchtrecht hergestellt als Filzputz Produkt: maxit multi 280 Dünnschichtputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.9.40	Wandputz auf Plansteinen Porenbeton

|  | Mörtelgruppe CS III nach EN 998-1 (MG II) als Dünnlagenputz auf Plansteinen aus Porenbeton Kalksandstein ca. 5 mm dick, fluchtrecht hergestellt als Filzputz Produkt: maxit multi 285 Dünnschichtputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.9.50	Wandputz auf Beton (Gips)

|  | Mörtelgruppe C6 nach EN 13279-1 (MG PIVa) als Dünnlagen-Gipsputz auf mit maxit prim 2010 vorbereiteten Beton, 3 - 5 mm dick, fluchtrecht als Glättputz. Produkt: maxit ip 202 Gips-Dünnlagenputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.9.60	Wandputz auf Plansteinen (Gips)

|  | Mörtelgruppe C6 nach EN 13279-1 (MG PIVa) als Dünnlagenputz auf Plansteinmauerwerk aus Porenbeton / Kalksandstein o.ä., 3 - 5 mm dick, fluchtrecht als Glättputz. Produkt: maxit ip 202 Gips-Dünnlagenputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.9.70	Wandputz mit Varioputz (Gips)

|  | Mörtelgruppe B4 nach EN 13279-1 (MG PIVa) als Varioputz auf Plansteinmauerwerk aus Porenbeton / Kalksandstein o.ä., 5 - 15 mm dick, fluchtrecht als Glättputz Produkt: maxit ip 222 Varioputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.9.80	Leibungen Dünnlagenputz

|  | Liefern und Auftragen von Dünnlagenputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.9.90	Zulage Mehrstärken

|  | zu Position .......................... für Mehrputz pro 5 mm Dicke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.9 DÜNNLAGENPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.10	OBERPUTZ UND FARBE

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

***Bedarfsposition***

1.10.10	Edelputz-Haftgrundierung

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie Haftgrundierung vollflächig gemäß Herstellerrichtlinie auftragen. Produkt: maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.20	Mineralische Aufbrennsperre

|  | liefern und auf trockenen Unterputz aufbringen. Die lösungsmittelfreie mineralische Aufbrennsperre vollflächig gemäß Herstellerrichtlinien auftragen. Produkt: maxit purcalc 3030 Aufbrennsperre |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.10.30	Haftsperrgrund

|  | Quarzsandgefülltes, lösemittelfreies Isoliermittel für innen und außen zur Vorbehandlung von kritischen Untergründen, die zum Verfärben bzw. Durchschlagen in Beschichtungen führen können. Haftsperrgrund liefern und nach Herstellervorschrift unverdünnt auftragen. Produkt: maxit prim 1010 Haftsperrgrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

EDELPUTZ

1.10.40	maxit airfresh Spritzputz mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt

|  | maxit airfresh - Oberputz auf Gipsbasis mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen. Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 oder 3 mm. Ausführung als maschinell aufgebrachter Spritzputz. Erforderliche Untergrundvorbehandlung in separater Position. Hinweis: Auf allen gips-, kalk- und zementgebundenen Untergründen ist ein Voranstrich mit maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund erforderlich. Unterschiedlich saugende Untergründe, geglättete Putzflächen, Gipskartonplatten und Gipsdielenwände sind mit maxit prim 1010 Haftsperrgrund vorzustreichen. Hinweis: Damit die photokatalytische Wirkungsweise des maxit airfresh erhalten bleibt, darf nur der systemzugehörige Farbanstrich maxit airfresh F Innenfarbe aufgetragen werden. Strukturart: Spritzputzstruktur Korngröße: ___________mm Produkt: maxit airfresh K |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.50	maxit airfresh - Edelputz mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt (K)

|  | maxit airfresh - Oberputz auf Gipsbasis mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen. Korngrößen 0,5 / 1 / 1,5 / 2 oder 3 mm. Mineralischen Edelputz anmischen, auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und richtungsfrei strukturieren. Zusammenhängende Flächen zügig und ansatzfrei bearbeiten. Erforderliche Untergrundvorbehandlung in separater Position. Hinweis: Auf allen gips-, kalk- und zementgebundenen Untergründen ist ein Voranstrich mit maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund erforderlich. Unterschiedlich saugende Untergründe, geglättete Putzflächen, Gipskartonplatten und Gipsdielenwände sind mit maxit prim 1010 Haftsperrgrund vorzustreichen. Hinweis: Damit die photokatalytische Wirkungsweise des maxit airfresh erhalten bleibt, darf nur der systemzugehörige Farbanstrich maxit airfresh F Innenfarbe aufgetragen werden. Strukturart: Kratzputzstruktur. Korngröße: ___________mm Produkt: maxit airfresh K |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.60	maxit airfresh - Edelputz mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt (R)

|  | maxit airfresh - Oberputz auf Gipsbasis mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen. Korngrößen Rillenputzstruktur: 2 oder 3 mm. Mineralischen Edelputz anmischen, auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und richtungsfrei strukturieren. Zusammenhängende Flächen zügig und ansatzfrei bearbeiten. Erforderliche Untergrundvorbehandlung in separater Position. Hinweis: Auf allen gips-, kalk- und zementgebundenen Untergründen ist ein Voranstrich mit maxit prim 1060 Edelputz-Haftgrund erforderlich. Unterschiedlich saugende Untergründe, geglättete Putzflächen, Gipskartonplatten und Gipsdielenwände sind mit maxit prim 1010 Haftsperrgrund vorzustreichen. Hinweis: Damit die photokatalytische Wirkungsweise des maxit airfresh erhalten bleibt, darf nur der systemzugehörige Farbanstrich maxit airfresh F Innenfarbe aufgetragen werden. Strukturart: Rillenputzstruktur. Korngröße: ___________mm Produkt: maxit airfresh R |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.70	Kalkputz Edelputz Abrieb

|  | Aufziehen und strukturieren eines marmorweißen, verarbeitungsfertigen Kalkputzes in Korngrößen von 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: nach Absprache mit dem Auftraggeber Korngröße: _________mm Produkt: maxit purcalc 320 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.80	Sumpfkalk-Abrieb

|  | Aufziehen und strukturieren eines marmorweißen, verarbeitungsfertigen Sumpfkalk-Abrieb in Korngrößen von 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Körnungen aus CARRARA-Marmor. Der Sumpfkalk als Bindemittel hat folgende Eigenschaften: • 100% mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln • Rein mit Holz gebrannt • Über 1 Jahr eingesumpft • Höchster Weißgrad • Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme Strukturart: nach Absprache mit dem Auftraggeber Korngröße: _________mm Produkt: maxit purcalc 325 Sumpfkalk-Abrieb |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.90	Kalkputz innen Kratzputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Kalkputzes in Korngrößen von 1,5 / 2 / 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Kratzputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit kip K, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.100	Kalkputz innen Rillenputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Kalkputzes in Korngrößen von 2 oder 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Rillenputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit kip R, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.110	Silikatputz innen Kratzputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Silikatputzes in Korngrößen von 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Kratzputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit sil I K, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.120	Silikatputz innen Rillenputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Silikatputzes in Korngrößen von 2 oder 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Rillenputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit sil I R, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.130	Siliconharzputz innen Kratzputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Siliconharzputzes in Korngrößen von 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Strukturart: Kratzputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit silco top /K, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.140	Siliconharzputz innen Rillenputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Siliconharzputzes in Korngrößen von 2 bzw. 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Das Bindemittel besteht aus hochwertigem Siliconharz. Strukturart: Rillenputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit silco top /R, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.150	Kunstharzputz innen Kratzputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Kunstharzputzes in Korngrößen von 1 / 1,5 / 2 / 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Kratzputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit spectra I K, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.160	Kunstharzputz innen Rillenputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, verarbeitungsfertigen Kunstharzputzes in Korngrößen von 2 oder 3 mm auf den zuvor vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Rillenputzstruktur Korngröße: _________mm Produkt: maxit spectra I, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.170	Modellierputz innen weiß

|  | Aufziehen und Strukturieren eines verarbeitungsfertigen, weißen Modellierputzes auf Kunstharzbasis in Korngröße von ca. 1,2 mm. Struktur nach Absprache mit dem AG. Schichtdicke max. 4 - 5 mm. Produkt: maxit spectra Modellierputz I für innen, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.180	Spritzputz innen weiß

|  | Maschinelles Aufbringen eines Spritzputzes auf Kunstharzbasis mit geeignetem Spritzgerät in homogener Struktur. Körnung fein, ca. 1,3 mm. Produkt: maxit spectra Spritzputz I, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.190	Mineralischer Oberputz Kratzputzstruktur weiß

|  | Aufziehen und strukturieren eines weißen, mineralischen Oberputzes in Korngrößen von 1 / 2 / 3 / 4 mm auf den vorbereiteten Untergrund. Strukturart: Kratzputzstruktur Korngröße: ___________mm Produkt: maxit ip color 44 K weiß maxit ip color plus K weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.200	Filzputz

|  | für Überzug von Grundputzen in Kornstärke. Sauber abfilzen als anstrichbereiter Filzputz. Körnung 1,2 mm. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: Filzputz maxit ip ariba |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.210	Edel-Modellierputz fein

|  | für freie Strukturen und zum Verwaschen auf vorbereiteten Grundputz. Körnung 0,6 mm. Druckfestigkeitsklasse CS II nach EN 998-1. Produkt: maxit ip fino |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.220	Zulage Putz hell eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.230	Zulage Putz mittel eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.240	Zulage Putz kräftig eingefärbt

|  | Oberputz wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

***Bedarfsposition***

1.10.250	Mosaik-Buntsteingrund

|  | als Haftbrücke für glatte und unterschiedlich saugende Untergründe mit geeignetem Werkzeug satt auftragen. Produkt: maxit prim 1080 mosaik Buntsteingrund |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.260	Mosaik-Buntsteinputz

|  | mit Waschputz-Charakter in individuellen Farbtönen für innen und außen nach DIN 18558 auf den vorbereiteten Untergrund aufziehen und gleichmäßig strukturieren. Körnung ca. 1,2 mm in 6 Farbtönen, Körnung ca. 2 mm in 16 Farbtönen nach maxit Farbkollektion. Körnung: __________mm Produkt: maxit mosaik Buntsteinputz |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.270	Leibungen Oberputz

|  | Liefern und Auftragen von Oberputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

1.10.280	Zulage Deckenuntersichten innen

|  | Zulageposition für das Anbringen von Oberputz auf Deckenuntersichten innen. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

WANDFARBE

1.10.290	Anstrich mit maxit airfresh Farbe

|  | maxit airfresh F Innenfarbe mit dauerhaftem Luftreinigungseffekt gegen Schadstoffe und Gerüche in Innenräumen mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen. Evt. erforderliche Untergrundvorbehandlung bei kritischen Untergründen in separater Position. Hinweis: Auf allen tragfähigen Untergründen im Innenbereich, wie z.B. Edelputzflächen, geglättete Putzflächen, Tapeten, ... . Farbtöne nach maxit Farbkollektion. airfresh Farbton: _______________ Produkt: maxit airfresh F Innenfarbe |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.300	Anstrich Kalkfarbe weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen als wischbeständiger Anstrich. Hoch wasserdampfdurchlässige, lösungsmittelfreie und geruchsarme und mineralische Innenfarbe. Produkt: maxit purcalc 330, Kalkfarbe weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.310	Anstrich Silikatfarbe innen weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen als waschbeständiger Anstrich. Hoch wasserdampfdurchlässige, lösungsmittelfreie und geruchsarme Innenfarbe nach DIN 18363. Produkt: maxit Silikatfarbe I für innen, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.320	Anstrich Dispersionsfarbe innen weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen. Hochwertige Dispersions-Innenfarbe nach EN 13300 mit Nassabriebbeständigkeit (Klasse 2) gemäß EN ISO 11998. Produkt: maxit Dispersionsfarbe I für innen, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.330	Anstrich Siliconharzfarbe innen weiß

|  | mit Lammfellrolle, Pinsel oder geeigneten Spritzwerkzeugen gleichmäßig aufbringen als waschbeständiger Anstrich. maxit Siliconharzfarbe top ist eine lösungsmittelfreie, hoch wasserdampfdurchlässige und besonders umweltfreundliche Farbe mit hochwertigem Siliconharz. Produkt: maxit Siliconharzfarbe top, weiß |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.340	Zulage Farbe hell eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem hellen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: I Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m2	..............................	..............................

1.10.350	Zulage Farbe mittel eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem mittelkräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: II Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.360	Zulage Farbe kräftig eingefärbt

|  | Farbe wie vor beschrieben, jedoch in einem kräftigen Farbton nach maxit Farbtonkarte eingefärbt. Farbgruppe: III Farbton: _______________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.370	Leibungen Anstrich

|  | Liefern und Auftragen eines Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm Farbanstrich: _ einfach _ zweifach |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

DEKORATIVE OBERFLÄCHENGESTALTUNG INNEN

1.10.380	Hinweis Lasurtechnik

|  | Als Untergründe eignen sich insbesondere Edelputze, Farbanstriche, Grundierungen, Tapeten, abgespachtelte Betonflächen oder Sichtbetonflächen. Die Untergründe müssen tragfähig, sauber und trocken sein. |
| --- | --- |

..............................	..............................

1.10.390	Silikatlasur in Bürstentechnik

|  | auf Basis von Kaliwasserglas. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit einem Lasurpinsel in wischenden Bewegungen aufgebracht. Sollten mehrere Farbtöne zum Erreichen der fertigen Fläche verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: ______________ Produkt: maxit classic Silikatlasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.400	Silikatlasur in Wischtechnik

|  | auf Basis von Kaliwasserglas. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit dem Pinsel oder Schwamm aufgebracht. Mit dem Schwamm wird die Lasur verwaschen bzw. strukturiert. Sollten mehrere Farbtöne zum Erstellen der Lasur verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: ______________ Produkt: maxit classic Silikatlasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.410	Dispersionslasur in Bürstentechnik

|  | auf Basis von Kunstharzdispersion. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit einem Lasurpinsel in wischenden Bewegungen aufgebracht. Sollten mehrere Farbtöne zum Erreichen der fertigen Fläche verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: ______________ Produkt: maxit classic Dispersionslasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.420	Dispersionslasur in Wischtechnik

|  | auf Basis von Kunstharzdispersion. Die eingefärbte Lasur wird nach Absprache mit dem AG mit dem Pinsel oder Schwamm aufgebracht. Mit dem Schwamm wird die Lasur verwaschen bzw. strukturiert. Sollten mehrere Farbtöne zum Erstellen der Lasur verwendet werden, ist darauf zu achten, dass mit dem dunkelsten Farbton begonnen wird. Farbton: ______________ Produkt: maxit classic Dispersionslasur |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.430	Kalkspachtel einfarbig

|  | Spachteltechnik individuell und kreativ gestalten mit maxit purcalc 310 Kalkspachtel. Der vorbereitete Kalkgrundputz wird mit der „Venizianer-Traufel“ vorgeglättet. Ein weiterer Spachtelgang wird mit hohem Druck bis zum gewünschten Ergebnis ausgeführt. Nach vollständiger Trocknung wird die Fläche mit einer Körnung 120 bis 400 geschliffen bis Die gewünschte Optik erreicht ist. Anschließend wird maxit purcalc Spachtelwachs mit der Kunstofftraufel dünn aufgespachtel und kräftig abgezogen. Zur Erhöhung des Glanzgrades kann nach ca. 60 min ein Aufpolieren mit einer Poliermaschine erfolgen. Die Spachteloberfläche ist immer eine individuell gestaltete Oberfläche und muss vor Ausführung mit dem Auftraggeber besprochen werden. Farbton:___________________ (maxit Kalkspachtel Farbkollektion) Produkte: maxit purcalc 310 Kalkspachtel maxit purcalc Spachtelwachs |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.440	Kalkspachtel zweifarbig

|  | Spachteltechnik individuell und kreativ gestalten mit maxit purcalc 310 Kalkspachtel. Der vorbereitete Kalkgrundputz wird mit der „Venizianer-Traufel“ vorgeglättet. Ein weiterer Spachtelgang mit beiden Farbtönen wird mit hohem Druck bis zum gewünschten Ergebnis ausgeführt. Die Farbtonübergänge werden sofort im nassen Zustand verglättet. Nach vollständiger Trocknung wird die Fläche mit einer Körnung 120 bis 400 geschliffen bis Die gewünschte Optik erreicht ist. Anschließend wird maxit purcalc Spachtelwachs mit der Kunstofftraufel dünn aufgespachtel und kräftig abgezogen. Zur Erhöhung des Glanzgrades kann nach ca. 60 min ein Aufpolieren mit einer Poliermaschine erfolgen. Die Spachteloberfläche ist immer eine individuell gestaltete Oberfläche und muss vor Ausführung mit dem Auftraggeber besprochen werden. Farbton1 :___________________ (maxit Kalkspachtel Farbkollektion) Farbton2 :___________________ (maxit Kalkspachtel Farbkollektion) Produkte: maxit purcalc 310 Kalkspachtel maxit purcalc Spachtelwachs |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

1.10.450	Leibungen Oberflächengestaltung

|  | Liefern und Auftragen einer dekorativen Oberflächengestaltung wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm Oberfläche: _ Lasurtechnik _ Spachteltechnik |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.10 OBERPUTZ UND FARBE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

1.11	ARBEITSZEIT

1.11.10	Facharbeiter Mittellohn

|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |
| --- | --- |

Std	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 1.11 ARBEITSZEIT | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2	LEHMINNENPUTZ

Vorbemerkungen

Grundlage für die Ausschreibung sind Produkte der Firma maxit Deutschland GmbH. Die Verarbeitung hat nach den Herstellerrichtlinien bzw. den nachfolgenden Normen und Vorgaben zu erfolgen. Für die Ausführung sind zu beachten: - die Vorschriften der VOB - DIN V 18550 Putz und Putzsysteme - Ausführung - DIN 18350 Putz und Stuckarbeiten - die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers / Herstellerrichtlinien - die allgemein anerkannten Regeln der Technik - die besonderen technischen Vorbemerkungen Wenn nichts anderes in den Leistungspositionen beschrieben, besteht die Leistung aus Lieferung und fachgerechter Ausführung der in den Positionen beschriebenen und benötigten Materialien. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund oder Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen.

Prüfung des Putzgrundes

Die Prüfung des Putzgrundes hat gemäß VOB, Teil C, DIN 18350 im Zuge der Wahrnehmung der Püfungs- und Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen.

2.1	PUTZGRUNDVORBEREITUNG

2.1.10	Putzhaftbrücke mineralisch

|  | Aufbringen einer Putzhaftbrücke, z.B. an glatten, nicht saugenden Betonflächen vor dem Auftragen von Lehmputzen. Verarbeitung nach Vorschrift des Herstellers. Fabrikat: maxit multi 280 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 2.1 PUTZGRUNDVORBEREITUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2.2	PUTZPROFILE

2.2.10	Drahteckwinkel

|  | Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von Drahteckwinkeln an Kanten, Laibungen etc., auf Putzstärke versetzt. Material: Edelstahl Putzstärke: ____________________ Profil: ____________________ |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

2.2.20	Kantenrichtwinkel

|  | Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von Kantenrichtwinkeln an Kanten, Laibungen etc., auf Putzstärke versetzt. Material: Edelstahl Putzstärke: ____________________ Profil: ____________________ |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

2.2.30	Putzabschlussprofile

|  | Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von Putzan-/abschlussschienen, auf Putzstärke versetzt. Material: Edelstahl Putzstärke: ____________________ Profil: ____________________ |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

2.2.40	Dehnfugenprofile

|  | Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von Dehnfugenschienen über Rohbaudehnfugen und nach Angabe, auf Putzstärke versetzt. Material: Edelstahl Putzstärke: ____________________ Profil: ____________________ |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

2.2.50	Schnellputzprofile

|  | Liefern und lot- und fluchtgerechtes Anbringen von Schnellputzprofilen auf Putzstärke versetzt. Material: Edelstahl Putzstärke: ____________________ Profil: ____________________ |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

2.2.60	Abgerundete Putzkanten

|  | herstellen. Der Radius ist nach Angabe der Bauleitung auszuführen. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 2.2 PUTZPROFILE | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2.3	PUTZTRÄGER

2.3.10	Putzträger teilflächig

|  | Liefern u. Anbringen von Putzträger, als Einzelflächen, über stumpfen Mauerstößen, Deckenabmauerungen, Rollladenkästen und sonstigen Rohbaumaterialwechseln. Mit Überlappung im Stoßbereich / auf benachbarte Bauteile von mind. 200 mm bzw. nach Herstellervorschrift fach- und sachgerecht anbringen. Streifenbreite: __________ cm Produkte: __ Rabitzgewebe __ Schilf-Rabitz-Putzträgermatten ca. 70-stengelig, __ Holzwolle- Leichtbauplatte |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

2.3.20	Putzträger vollflächig

|  | Liefern u. Anbringen von Putzträger, vollflächig, z.B. bei nicht tragfähigem Untergrund. Mit Überlappung im Stoßbereich / auf benachbarte Bauteile von mind. 200 mm bzw. nach Herstellervorschrift fach- und sachgerecht anbringen. Produkte: __ Rabitzgewebe __ Schilf-Rabitz-Putzträgermatten ca. 70-stengelig, __ Holzwolle- Leichtbauplatte __ Schilfrohrdämmplatten, d=20 mm __ Schilfrohrdämmplatten, d=30 mm __ Schilfrohrdämmplatten, d=50 mm __ Schilfrohrdämmplatten, d=80 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 2.3 PUTZTRÄGER | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2.4	PUTZBEWEHRUNG

2.4.10	Armierungsgewebe

|  | aus hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe über Rohbaumaterialwechseln, labilen Putzgrund u.ä. in das obere Putzdrittel faltenfrei einbetten Produkte: maxit Armierungsgewebe MW 8 x 8 mm |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 2.4 PUTZBEWEHRUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2.5	LEHM-INNENPUTZ

2.5.10	Ausgleichsputz

|  | Aufbringen eines Ausgleichputzes bei Unebenheiten des Untergrundes, bei Gesamtputzdicken von mehr als 20 mm ist mehrlagig zu arbeiten, Standzeit des Unterputzes 1 Tage pro mm, bis zur völligen Trocknung. Ausgleichsputzdicke : _______mm Produkte: __ maxit ip 333 __ maxit ip 334 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.5.20	Lehmputz als Wandputz

|  | Lehmputz als Wandputz im Innenbereich auf Massivwänden(Kalksandstein, Poroton, Porenbeton Fachwerkfeld. Einlagig mit dünnem Lehmvorspritz, ca. 10 mm dick, lot- und fluchtgerecht verzogen. Bei der einlagigen Verarbeitung von Lehmputzen können sich im Zuge der Austrocknung Risse bilden. Eine evtl. Nachbearbeitung ist einzukalkulieren Standzeit des Unterputzes pro mm ca 1 Tag, bis zur vollständigen Trocknung, bevor der Oberputz oder weiter Beschichtung aufgetragen wird. Putzdicke:________mm Produkte: __ maxit ip 333 __ maxit ip 334 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.5.30	Lehmputz auf Platten

|  | Lehmputz auf Platten ( HWL-Platten, Holzweichfaserplatten, Lehmbauplatten) im Innenbereich zweilagiger Auftrag mit Gewebeeinlage, pro Lage ca 10mm dick, zwischen den einzelnen lagen Austrocknungszeit einhalten lot- und fluchtgerecht verzogen. Putzdicke:________mm Produkte: __ maxit ip 333 __ maxit ip 334 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.5.40	Lehmputz auf Schilfmatten

|  | Lehmputz auf Schilfmatten und Natursteinwänden zweilagiger Auftrag, Austrocknungszeiten zwischen den einzelnen Lagen beachten lot- und fluchtgerecht verzogen und fertig strukturiert. Putzdicke:________mm Produkte: __ maxit ip 333 __ maxit ip 334 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.5.50	Leibungen Lehmputz

|  | Liefern und Auftragen von Lehmputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

2.5.60	Zulage Mehrstärken

|  | zu Position .......................... für Mehrputz pro 5 mm Dicke |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.5.70	Schließen von Schlitzen

|  | Zuschlag zum Innenputz der Pos._____ , für das nachträgliche schließen von Schlitzen und Fugen in fertigen Wandflächen und entsprechend der vorhandenen Oberflächenstruktur verputzen. Schlitzbreite __________mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

2.5.80	Trennschnitt

|  | Erstellung eines Trennschnittes, am Übergang zu Holzdecken, Kamin, Holzbalken, o.ä. |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

2.5.90	Faserzugabe

|  | Zuschlag für die Zugabe von Fasern, die homogen mit dem Putz vermischt werden müssen. Faserart:_____________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 2.5 LEHM-INNENPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2.6	LEHMPUTZ AUF WANDHEIZUNG

2.6.10	Lehmputz 1. Lage

|  | 1. Lage, als Lehmputz, an Wänden im Innenbereich, auf MASSIVWÄNDEN mit WANDHEIZUNG, bis Oberkante Heizungsrohr (max 20 mm dick), lot- und fluchtgerecht verzogen. Anschließend Aufheizprogramm gemäß Vorgabe. Putzdicke:________mm Produkt: maxit ip 333 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.6.20	Lehmputz 2. Lage

|  | 2. Lage Lehmputz auf Wänden im Innenbereich, auf Wandheizung. Auftrag auf die trockene 1.Lage, Einbau von Gewebe in die 2.Lage, Auftragsstärke ca. 10mm Putzdicke:________mm Produkt: maxit ip 333 |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.6.30	Gewebearmierung

|  | Liefern und vollflächiges Einlegen von Gewebe in 2. Lage Lehmputz, in die obere Putzstärkenhälfte bzw. ins obere Putzdrittel eingebettet. Überlappung im Stoßbereich mind. 10 cm, auf benachbarte Bauteile mind. 20 cm. |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.6.40	Leibungen Lehmputz

|  | Liefern und Auftragen von Lehmputz wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: __ mm |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 2.6 LEHMPUTZ AUF WANDHEIZUNG | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2.7	BESCHICHTUNGEN AUF LEHMPUTZ

2.7.10	Lehm- Fixativ

|  | liefern und aufbringen eines Lehm- Fixatives nach Herstellerangaben Produkt: maxit prim 3010 Lehm- Fixativ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.7.20	Lehmspachtel

|  | liefern und aufbringen nach Herstellerangaben. Nachbehandlung der Lehmspachtel mit Lehm-Fixativ maxit prim 3010. Produkt: maxit ip 335 Farbe: __ natur __ weiß __ rot |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.7.30	Silikat Innenfarbe

|  | liefern und streichen ( zweimalig) der vorbereiteten Lehmputzflächen mit einer Innenfarbe auf Silikatbasis. Produkt: maxit Silikatfarbe I |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.7.40	Kalk- Kaseinfarbe

|  | liefern und aufbringen nach Angaben des Herstellers. verwendetes Produkt: _______________________ |
| --- | --- |

m²	..............................	..............................

2.7.50	Leibungen Anstrich

|  | Liefern und Auftragen eines Farbanstrichs wie zuvor beschrieben im Bereich von Leibungen bei allen Öffnungen (z.B. Fenster/Türen...). Leibungstiefe: ___ mm Farbanstrich: _ einfach _ zweifach |
| --- | --- |

lfm	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 2.7 BESCHICHTUNGEN AUF LEHMPUTZ | .............................. |
| --- | --- |

_______________

2.8	RAPPORTARBEITEN

2.8.10	Facharbeiter Mittellohn

|  | Rapportleistung für unvorhergesehene Arbeiten. Die Arbeiten sind nur in Absprache und nach Genehmigung durch die Bauleitung auszuführen. Mittellohn Facharbeiter |
| --- | --- |

Std	..............................	..............................

_______________

Summe Titel

| 2.8 RAPPORTARBEITEN | .............................. |
| --- | --- |

_______________

Zusammenstellung Gewerk 1 INNENPUTZ

| Titel 1.1 | PUTZGRUNDVORBEREITUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.2 | PUTZPROFILE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.3 | PUTZTRÄGER | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.4 | PUTZBEWEHRUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.5 | GIPS-INNENPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.6 | KALK-INNENPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.7 | KALK-INNENPUTZ ZEMENTFREI | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.8 | KALKZEMENT-INNENPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.9 | DÜNNLAGENPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.10 | OBERPUTZ UND FARBE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 1.11 | ARBEITSZEIT | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Zusammenstellung Gewerk 2 LEHMINNENPUTZ

| Titel 2.1 | PUTZGRUNDVORBEREITUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 2.2 | PUTZPROFILE | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 2.3 | PUTZTRÄGER | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 2.4 | PUTZBEWEHRUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 2.5 | LEHM-INNENPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 2.6 | LEHMPUTZ AUF WANDHEIZUNG | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 2.7 | BESCHICHTUNGEN AUF LEHMPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Titel 2.8 | RAPPORTARBEITEN | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+ % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

Gesamtzusammenstellung

| Gewerk 1 | INNENPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

| Gewerk 2 | LEHMINNENPUTZ | EUR .............................. |
| --- | --- | --- |

___________________

Netto Summe	EUR ..............................

+  % MwSt	EUR ..............................

___________________

Gesamtsumme	EUR ..............................

___________________

# Text boxes

Stamm-LV Innenputz

August 2008